# Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 26 декабря 1975 г. N 4035

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

МЕТАЛЛЫ ЧЕРНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Ferrous secondary metal.

General technical requirements

ГОСТ 2787-75*

(в ред. Изменения N 1, утв. в июле 1979 г.,

Изменения N 2, утв. в августе 1979 г.,

Изменения N 3, утв. в июне 1981 г.,

Изменения N 4, утв. в декабре 1982 г.)

Группа В17

ОКП 07 8100

Взамен ГОСТ 2787-63

Срок введения

1 июля 1977 года

Ограничение срока действия снято по протоколу Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-93).

Переиздание (январь 1997 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, 4, утвержденными в июле 1979 г., августе 1979 г., июне 1981 г., декабре 1982 г. (ИУС 9-79, 10-79, 9-81, 4-83).

Настоящий стандарт распространяется на вторичные черные металлы, предназначенные для использования в качестве металлической шихты в металлургических печах при выплавке стали и чугуна, при изготовлении стальных и чугунных отливок и производстве ферросплавов, а также для переработки с целью последующего использования их в металлургических печах.

## 1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Вторичные черные металлы подразделяются:

а) по содержанию углерода - на два класса: стальные лом и отходы и чугунные лом и отходы;

б) по наличию легирующих элементов - на две категории: А - углеродистые, Б - легированные;

в) по показателям качества - на 28 видов;

г) по содержанию легирующих элементов - на 67 групп.

1.2. Распределение вторичных черных металлов по классам, категориям и видам, их обозначение и шифр должны производиться в соответствии с табл. 1 и 2.

Таблица 1

────────┬──────┬───────────────────────────────┬──────┬───────────

Класс  │Кате- │              Вид              │Номер │   Общее

│гория │                               │ вида │обозначение

────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────┼───────────

Стальные│А     │Стальные лом и отходы N 1      │1     │1А

лом и   │А, Б  │Стальные лом и отходы N 2      │2     │2А, 2Б

отходы  │А, Б  │Стальные лом и отходы N 3      │3     │3А, 3Б

│А, Б  │Стальные лом и отходы N 4      │4     │4А, 4Б

│А, Б  │Негабаритные стальные лом и    │5     │5А, 5Б

│      │отходы (для переработки)       │      │

│А, Б  │Брикеты N 1 из стальной        │6     │6А, 6Б

│      │стружки                        │      │

│А, Б  │Брикеты N 2 из стальной        │7     │7А, 7Б

│      │стружки                        │      │

│А, Б  │Пакеты N 1                     │8     │8А, 8Б

│А     │Пакеты N 2                     │9     │9А

│А     │Пакеты N 3                     │10    │10А

│А, Б  │Лом для пакетирования N 1      │11    │11А, 11Б

│А     │Лом для пакетирования N 2      │12    │12А

│А, Б  │Стальные канаты и проволока    │13    │13А, 13Б

│А     │Стальная стружка N 1           │14    │14А

│А, Б  │Стальная стружка N 2           │15    │15А, 15Б

│А, Б  │Вьюнообразная стальная стружка │16    │16А, 16Б

│      │(для переработки)              │      │

────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────┼───────────

Чугунные│А, Б  │Чугунные лом и отходы N 1      │17    │17А, 17Б

лом и   │А     │Чугунные лом и отходы N 2      │18    │18А

отходы  │А     │Чугунные лом и отходы N 3      │19    │19А

│А, Б  │Негабаритные чугунные лом и    │20    │20А, 20Б

│      │отходы N 1 (для переработки)   │      │

│А     │Негабаритные чугунные лом и    │21    │21А

│      │отходы N 2 (для переработки)   │      │

│А     │Негабаритные чугунные лом и    │22    │22А

│      │отходы N 3 (для переработки)   │      │

│А     │Брикеты из чугунной стружки    │23    │23А

│А, Б  │Чугунная стружка               │24    │24А, 24Б

────────┼──────┼───────────────────────────────┼──────┼───────────

Вне     │А, Б  │Доменный присад                │25    │25А, 25Б

класса  │А, Б  │Негабаритный доменный присад   │26    │26А, 26Б

│      │(для переработки)              │      │

│А     │Окалина прокатного и           │27    │27А

│      │кузнечного производства        │      │

│А     │Сварочный шлак                 │28    │28А

Примечание. Группы и марки легированных лома и отходов, предназначенных для подготовки отдельных видов вторичных черных металлов, приведены в справочном Приложении 1.

Таблица 2

──────┬─────────┬──────────────────────────────┬─────┬────────────

Шифр │  Шифр   │             Вид              │Шифр │ Общий шифр

класса│категории│                              │вида │

──────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┼────────────

1     │1        │Стальные лом и отходы N 1     │11   │1111

│1, 2     │Стальные лом и отходы N 2     │12   │1112, 1212

│1, 2     │Стальные лом и отходы N 3     │13   │1113, 1213

│1, 2     │Стальные лом и отходы N 4     │14   │1114, 1214

│1, 2     │Негабаритные стальные лом и   │15   │1115, 1215

│         │отходы (для переработки)      │     │

│1, 2     │Брикеты N 1 из стальной       │18   │1118, 1218

│         │стружки                       │     │

│1, 2     │Брикеты N 2 из стальной       │19   │1119, 1219

│         │стружки                       │     │

│1, 2     │Пакеты N 1                    │21   │1121, 1221

│1        │Пакеты N 2                    │22   │1122

│1        │Пакеты N 3                    │23   │1123

│1, 2     │Лом для пакетирования N 1     │24   │1124, 1224

│1        │Лом для пакетирования N 2     │25   │1125

│1, 2     │Стальные канаты и проволока   │26   │1126, 1226

│1        │Стальная стружка N 1          │31   │1131

│1, 2     │Стальная стружка N 2          │32   │1132, 1232

│1, 2     │Вьюнообразная стальная стружка│33   │1133, 1233

│         │(для переработки)             │     │

──────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┼────────────

2     │1, 2     │Чугунные лом и отходы N 1     │11   │2111, 2211

│1        │Чугунные лом и отходы N 2     │12   │2112

│1        │Чугунные лом и отходы N 3     │13   │2113

│1, 2     │Негабаритные чугунные лом и   │15   │2115, 2215

│         │отходы N 1 (для переработки)  │     │

│1        │Негабаритные чугунные лом и   │16   │2116

│         │отходы N 2 (для переработки)  │     │

│1        │Негабаритные чугунные лом и   │17   │2117

│         │отходы N 3 (для переработки)  │     │

│1        │Брикеты из чугунной стружки   │18   │2118

│1, 2     │Чугунная стружка              │31   │2131, 2231

──────┼─────────┼──────────────────────────────┼─────┼────────────

3     │1, 2     │Доменный присад               │41   │3141, 3241

│1, 2     │Негабаритный доменный присад  │42   │3142, 3242

│         │(для переработки)             │     │

│1        │Окалина прокатного и          │51   │3151

│         │кузнечного производства       │     │

│1        │Сварочный шлак                │52   │3152

1.3. Распределение легированных лома и отходов категории Б по группам и их обозначение и шифр должны производиться в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

───────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────

Обозна-│Шифр │                 Наименование группы

чение  │     │

группы │     │

───────┼─────┼────────────────────────────────────────────────────

Б1     │001  │ Лом и отходы низколегированных конструкционных и

│     │инструментальных сталей, легированных хромом и

│     │сочетаниями хрома с другими элементами, кроме

│     │никеля, молибдена и вольфрама

Б2     │002  │ Лом и отходы конструкционных и инструментальных

│     │хромистых сталей

Б3     │003  │ Лом и отходы шарикоподшипниковых и инструментальных

│     │хромистых сталей

Б4     │004  │ Лом и отходы конструкционных никелевых сталей

Б5     │005  │ Лом и отходы конструкционных хромоникелевых сталей

Б6     │006  │ Лом и отходы конструкционных сталей, легированных

│     │хромом, никелем, вольфрамом и молибденом (в которых

│     │одна часть молибдена заменяет три части вольфрама)

Б7     │007  │ Лом и отходы конструкционных сталей, легированных

│     │хромом, никелем, с повышенным содержанием вольфрама

│     │и молибдена (в которых одна часть молибдена

│     │заменяет три части вольфрама)

Б8     │008  │ Лом и отходы конструкционных сталей, легированных

│     │никелем и молибденом и их сочетаниями с хромом,

│     │кремнием, марганцем и другими элементами, кроме

│     │вольфрама

Б9     │009  │ Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных

│     │сталей, легированных хромом и хромом в сочетании с

│     │другими элементами, кроме никеля, молибдена,

│     │вольфрама, бора

Б10    │010  │ Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких

│     │хромистых сталей

Б11    │011  │ Лом и отходы конструкционных сталей, легированных

│     │молибденом в сочетании с хромом, ванадием, кремнием

│     │и другими элементами, кроме никеля и вольфрама

Б12    │012  │ Лом и отходы жаростойких сталей, легированных

│     │хромом и хромом в сочетании с титаном

Б13    │013  │ Лом и отходы конструкционных сталей, легированных

│     │никелем и хромом и их сочетаниями с другими

│     │элементами, кроме молибдена и вольфрама

Б14    │014  │ Лом и отходы конструкционных сталей, легированных

│     │хромом, никелем и молибденом

Б15    │015  │ Лом и отходы сплавов высокого омического

│     │сопротивления, легированных хромом и алюминием

Б16    │016  │ Лом и отходы жаростойких сталей, сплавов высокого

│     │омического сопротивления, легированных хромом,

│     │алюминием, кремнием

Б17    │017  │ Лом и отходы инструментально-штамповочных сталей

Б18    │018  │ Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких

│     │хромистых сталей

Б19    │019  │ Лом и отходы жаростойких хромоникелевых сталей

Б20    │020  │ Лом и отходы жаропрочных хромомолибденовых сталей

Б21    │021  │ Лом и отходы инструментальных и конструкционных

│     │сталей, легированных вольфрамом в сочетании с

│     │хромом, кремнием, марганцем, ванадием, кроме никеля

Б22    │022  │ Лом и отходы износостойких марганцовистых сталей с

│     │высоким содержанием марганца

Б23    │023  │ Лом и отходы конструкционных и инструментальных

│     │сталей, легированных хромом, молибденом и ванадием

│     │и их сочетаниями с другими элементами, кроме никеля

│     │и вольфрама

Б24    │024  │ Лом и отходы жаростойких и жаропрочных сталей,

│     │легированных хромом, молибденом и кремнием

Б25    │025  │ Лом и отходы коррозионностойких сталей,

│     │легированных хромом, никелем и марганцем

Б26    │026  │ Лом и отходы коррозионностойких сталей,

│     │легированных хромом и никелем и их сочетаниями с

│     │кремнием, марганцем и титаном, кроме молибдена,

│     │вольфрама, ниобия и бора

Б27    │027  │ Лом и отходы коррозионностойких и жаростойких

│     │сталей, легированных хромом и никелем и их

│     │сочетаниями с кремнием, марганцем, титаном,

│     │алюминием и другими элементами, кроме молибдена,

│     │вольфрама, ниобия и бора

Б28    │028  │ Лом и отходы жаростойких и жаропрочных

│     │хромоникелевых сталей с высоким содержанием хрома и

│     │никеля

Б29    │029  │ Лом и отходы коррозионностойких сталей,

│     │легированных хромом, никелем, молибденом и их

│     │сочетаниями, с титаном, алюминием и другими

│     │элементами, кроме вольфрама и бора

Б30    │030  │ Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных

│     │хромоникелевых сталей с бором

Б31    │031  │ Лом и отходы инструментальных сталей, легированных

│     │вольфрамом, хромом и их сочетаниями с кремнием,

│     │ванадием и другими элементами кроме никеля

Б32    │032  │ Лом и отходы коррозионностойких хромоникелевых

│     │сталей с низким содержанием никеля

Б33    │033  │ Лом и отходы сталей с особыми физическими

│     │свойствами, легированных марганцем и алюминием

Б34    │034  │ Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых

│     │сталей

Б35    │035  │ Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамована-

│     │диевых сталей с повышенным содержанием вольфрама

Б36    │036  │ Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамокобальто-

│     │ванадиевых сталей с содержанием кобальта до 6%

Б37    │037  │ Лом и отходы быстрорежущих хромовольфрамованадиевых

│     │сталей с высоким содержанием вольфрама

Б38    │038  │ Лом и отходы конструкционных сталей, легированных

│     │хромом, никелем, молибденом и ванадием

Б39    │039  │ Лом и отходы конструкционных и инструментальных

│     │сталей, легированных хромом, никелем, и вольфрамом

Б40    │040  │ Лом и отходы низкофосфористых конструкционных

│     │сталей, легированных хромом, никелем, вольфрамом и

│     │их сочетаниями с кремнием и ванадием

Б41    │041  │ Лом и отходы инструментальных сталей, легированных

│     │вольфрамом, хромом и их сочетаниями с кремнием и

│     │другими элементами, кроме никеля

Б42    │042  │ Лом и отходы инструментальных магнитотвердых

│     │хромовольфрамовых сталей

Б43    │043  │ Лом и отходы безникелевых конструкционных сталей,

│     │легированных хромом, молибденом и вольфрамом

Б44    │044  │ Лом и отходы безникелевых конструкционных и инстру-

│     │ментальных сталей, легированных хромом, вольфрамом

│     │и молибденом и их сочетаниями с кремнием и ванадием

Б45    │045  │ Лом и отходы конструкционных сталей, легированных

│     │хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и их

│     │сочетаниями с марганцем, кремнием и ванадием

Б46    │046  │ Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных

│     │сталей, хромоникелемолибденониобиевых сталей

Б47    │047  │ Лом и отходы коррозионностойких сталей,

│     │легированных хромом, никелем, и титаном

Б48    │048  │ Лом и отходы коррозионностойких и жаропрочных

│     │хромоникелениобиевых сталей

Б49    │049  │ Лом и отходы жаропрочных хромоникелевольфрамонио-

│     │биевых сталей с бором (в которых одна часть

│     │молибдена заменяет две части вольфрама)

Б50    │050  │ Лом и отходы коррозионностойких сталей с азотом,

│     │легированных хромом, никелем и марганцем

Б51    │051  │ Лом и отходы коррозионностойких сталей с азотом,

│     │легированных хромом, никелем, марганцем, ванадием и

│     │ниобием

Б52    │052  │ Лом и отходы сталей, легированных хромом, никелем,

│     │молибденом, ванадием и медью

Б53    │053  │ Лом и отходы низколегированных сталей, содержащих

│     │медь

Б54    │054  │ Лом и отходы сталей, легированных никелем и медью и

│     │их сочетаниями с марганцем и ванадием, а также

│     │двухслойных сталей, в которых среднее содержание

│     │легирующих элементов соответствует установленным

│     │пределам

Б55    │055  │ Лом и отходы коррозионностойких сталей,

│     │легированных хромом, никелем и молибденом и их

│     │сочетанием с титаном и другими элементами, кроме

│     │вольфрама и бора

Б56    │056  │ Лом и отходы низкофосфористых конструкционных

│     │сталей, легированных хромом, никелем, молибденом,

│     │вольфрамом, кремнием и ванадием

Б57    │057  │ Лом и отходы жаропрочных сталей, легированных

│     │хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и ванадием

Б58    │058  │ Лом и отходы быстрорежущих сталей, легированных

│     │хромом, вольфрамом, молибденом, кобальтом и

│     │ванадием с содержанием кобальта до 10,5%

Б59    │059  │ Лом и отходы жаропрочных сталей, легированных

│     │хромом, никелем, молибденом, вольфрамом и их

│     │сочетаниями с кремнием

Б60    │060  │ Лом и отходы безникелевых инструментальных сталей,

│     │легированных хромом, молибденом, ванадием и

│     │кремнием

Б61    │061  │ Лом и отходы безникелевых инструментальных сталей,

│     │легированных хромом, вольфрамом, молибденом,

│     │ванадием и марганцем

Б62    │062  │ Лом и отходы динамных и трансформаторных сталей

Б63    │063  │ Лом и отходы автоматных сталей, легированных

│     │хромом, никелем и свинцом

Б64    │064  │ Лом и отходы автоматных сталей, легированных

│     │хромом, молибденом и свинцом и их сочетаниями с

│     │никелем и марганцем

Б65    │065  │ Лом и отходы хромоникелевых чугунов

Б66    │066  │ Лом и отходы хромомолибденовых чугунов

Б67    │067  │ Шихтовые слитки низкофосфористого мягкого железа,

│     │содержащего никель

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Вторичные черные металлы должны сдаваться и поставляться рассортированными по видам, группам или маркам в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Не допускается сдача и поставка списанных в лом агрегатов и машин в неразобранном виде.

2.2. Углеродистые стальные лом и отходы (включая лом и отходы низколегированной марганцовистой и кремнистой стали, не вошедшие в классификацию настоящего стандарта как легированные) не должны содержать легированных стальных лома и отходов и лома и отходов чугуна, цветных металлов и сплавов; легированные лом и отходы не должны содержать углеродистых лома и отходов и лома и отходов цветных металлов и сплавов.

2.3. Группы легированных лома и отходов не должны содержать марок, не относящихся по химическому составу к данной группе.

2.4. Не допускается поставка потребителю габаритных вторичных черных металлов, смешанных с негабаритными. Перечень видов вторичных черных металлов, используемых в качестве металлической шихты в различных плавильных агрегатах, приведен в справочном Приложении 2.

2.5. Вторичные черные металлы должны сдаваться и поставляться в состоянии, безопасном для перевозки, переработки, переплавки; должны быть обезврежены от огневзрывоопасных и радиоактивных материалов. Лом и отходы, образующиеся на предприятиях, использующих в производственном процессе радиоактивные вещества, должны быть обезврежены ими от этих веществ в установленном порядке. Лом и отходы, поступающие с химических производств, должны быть очищены от химических веществ.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

2.6. При предъявлении потребителем повышенных требований поставка вторичных черных металлов производится Вторчерметом по нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.7. Показатели качества вторичных металлов по их составу, степени чистоты, габаритам и массе должны соответствовать требованиям табл. 4.

Таблица 4

───────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────

Состав    │      Степень чистоты     │   Габариты и масса

───────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────

Стальные лом и отходы N 1 <*>

Кусковые лом и│ Не допускается наличие   │ Размеры куска должны

отходы, удобные│лома и отходов цветных    │быть не более

для загрузки   │металлов. Углеродистые лом│300 х 200 х 150 мм.

плавильных     │и отходы не должны смеши- │Толщина металла должна

агрегатов. Не  │ваться с легированными.   │быть не менее 6 мм.

допускается    │Металл не должен быть го- │Масса куска должна

проволока и    │релым, разъеденным кисло- │быть не менее 0,5 кг,

изделия из     │тами и проржавленным (на- │но не более 40 кг

проволоки      │лет ржавчины допускается).│

│ Засоренность безвредными │

│примесями не должна превы-│

│шать 2% по массе          │

Стальные лом и отходы N 2 <**>

Кусковые лом и│ Не допускается наличие   │ Размеры куска должны

отходы, а также│лома и отходов цветных    │быть не более

шихтовые слит- │металлов. Легированные лом│600 х 350 х 250 мм.

ки, удобные для│и отходы не должны смеши- │По соглашению сторон

загрузки       │ваться с углеродистыми и  │забракованные слитки,

плавильных     │должны быть только одной  │блюмсы, заготовки,

агрегатов. Не  │группы или марки. Металл  │фасонный прокат, а

допускаются    │не должен быть горелым,   │также легированные

проволока и    │разъеденным кислотами и   │шихтовые слитки могут

изделия из     │проржавленым (налет ржав- │иметь повышенные

проволоки      │чины допускается). Засо-  │размеры. Толщина

│ренность безвредными при- │металла должна быть не

│месями не должна превышать│менее 8 мм. Длина

│1% по массе               │выступов прямоуголь-

│                          │ных кусков не должна

│                          │превышать 100 мм. Трубы

│                          │должны иметь наружный

│                          │диаметр не более 150 мм

│                          │и толщину стенки не

│                          │менее 8 мм. Трубы с

│                          │большим диаметром

│                          │должны быть сплющены

│                          │или разрезаны по обра-

│                          │зующей. Масса куска

│                          │должна быть не менее

│                          │2 кг

-------------------------------

<*> Отходы стали марок 08кп, 08, 05кп, 08Ю, 08пс и 08Фкп с содержанием хрома не более 0,1% по массе поставляются отдельно от других отходов углеродистой стали.

<**> По требованию заказчика стальные лом и отходы должны содержать серу и фосфор не более 0,05% каждого.

Продолжение табл. 4

───────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────

Состав     │     Степень чистоты      │   Габариты и масса

───────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────

Стальные лом и отходы N 3 <*>

Кусковые лом и│ Не допускается наличие   │ Размеры куска должны

отходы и сталь-│лома и отходов цветных    │быть не более

ной скрап,     │металлов. Легированные    │800 х 500 х 500 мм.

удобные для    │лом и отходы не должны    │Для рулонов листового

загрузки пла-  │смешиваться с углеродис-  │металла допускаются

вильных агрега-│тыми и должны быть только │повышенные размеры по

тов. Не допус- │одной группы или марки.   │соглашению сторон, но

каются проволо-│Металл не должен быть     │не более 1000 мм.

ка и изделия из│горелым, разъеденным кис- │Толщина металла должна

проволоки      │лотами и проржавленным    │быть не менее 6 мм.

│(налет ржавчины допуска-  │Допускаются швеллеры и

│ется). Засоренность без-  │двутавры с толщиной

│вредными примесями не     │стенки не менее 4 мм в

│должна превышать 1,5% по  │количестве не более

│массе                     │20% от массы партии.

│                          │Трубы должны иметь

│                          │наружный диаметр не

│                          │более 150 мм и толщину

│                          │стенки не менее 6 мм.

│                          │Трубы с большим диамет-

│                          │ром должны быть сплю-

│                          │щены или разрезаны по

│                          │образующей. Длина

│                          │выступов прямолинейных

│                          │кусков не должна пре-

│                          │вышать 100 мм. Стрела

│                          │прогиба изогнутых кус-

│                          │ков не должна превышать

│                          │250 мм. Масса куска

│                          │должна быть не менее 1

│                          │кг

Стальные лом и отходы N 4 <**>

Мелкие куско- │ Не допускается наличие   │ Размеры куска должны

вые отходы ме- │лома и отходов цветных    │быть не более

тизного и дру- │металлов. Легированные лом│200 х 150 х 100 мм.

гих произ-     │и отходы не должны смеши- │Толщина металла должна

водств, лом    │ваться с углеродистыми и  │быть не менее 6 мм.

изделий метиз- │должны быть только одной  │Масса куска должна

ного производ- │группы или марки. Металл  │быть не менее

ства (костыли, │не должен быть горелым,   │0,025 кг, но не более

болты, гайки и │разъеденным кислотами и   │20 кг

др.), удобные  │проржавленным (налет ржав-│

для загрузки   │чины допускается). Засо-  │

плавильных     │ренность безвредными при- │

агрегатов.     │месями не должна превышать│

Не допускаются │0,5% по массе             │

проволока и из-│                          │

делия из прово-│                          │

локи           │                          │

-------------------------------

<*> Скрап с засоренностью не более 5% при отгрузке не должен смешиваться с другими отходами и ломом.

<**> Для вакуумных индукционных печей лом и отходы должны поставляться размерами не менее 30 х 30 х 30 мм.

Продолжение табл. 4

───────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────

Состав    │      Степень чистоты     │    Габариты и масса

───────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────

Негабаритные стальные лом и отходы <*>

(для переработки)

Кусковые лом и│ Не допускается наличие   │ Толщина металла должна

отходы и сталь-│лома и отходов цветных    │быть не менее 6 мм

ной скрап. Не  │металлов. Легированные лом│

допускаются    │и отходы не должны смеши- │

проволока и    │ваться с углеродистыми и  │

изделия из     │должны быть только одной  │

проволоки      │группы или марки. Металл  │

│не должен быть горелым,   │

│разъеденным кислотами и   │

│проржавленным (налет ржав-│

│чины допускается). Засо-  │

│ренность неметаллическими │

│примесями не должна пре-  │

│вышать 3% по массе        │

Брикеты N 1 из стальной стружки

Брикеты из    │ Брикеты должны быть      │ Габариты не регламен-

стальной       │спрессованы из стальной   │тируются. Масса брике-

стружки        │стружки, не смешанной с   │тов должна быть не

│чугунной стружкой и струж-│менее 2 кг и не более

│кой из цветных металлов.  │50 кг при плотности не

│Брикетируемая углеродистая│менее 5000 кг/м3. Коли-

│стружка не должна смеши-  │чество стружки, осыпав-

│ваться с легированной, а  │шейся от брикетов при

│легированная стружка при  │транспортировании и

│брикетировании должна     │разгрузке у потребите-

│быть только одной группы  │ля, не должно превышать

│или марки. Не допускается │3% от массы партии

│брикетирование проржавлен-│

│ной (налет ржавчины допус-│

│кается), горелой и разъ-  │

│еденной кислотами стружки.│

│Суммарное содержание      │

│безвредных примесей и     │

│масла в брикетах не должно│

│превышать 1% по массе     │

-------------------------------

<*> Скрап с засоренностью не более 5% при отгрузке не должен смешиваться с другими отходами и ломом. Скрап с засоренностью более 5% поставляется по соглашению сторон.

Продолжение табл. 4

───────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────

Состав    │      Степень чистоты     │    Габариты и масса

───────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────

Брикеты N 2 из стальной стружки

Брикеты из    │ Брикеты должны быть      │ Габариты не регла-

стальной       │спрессованы из стальной   │ментируются. Масса

стружки        │стружки, не смешанной с   │брикетов должна быть

│чугунной стружкой и струж-│не менее 2 кг и не

│кой из цветных металлов.  │более 50 кг при

│Брикетируемая углеродистая│плотности не менее

│стружка не должна смеши-  │4500 кг/м3. Количество

│ваться с легированной, а  │стружки, осыпавшейся

│легированная стружка при  │от брикетов при

│брикетировании должна     │транспортировании и

│быть только одной группы  │разгрузке у потре-

│или марки. Не допускается │бителя, не должно

│брикетирование проржавлен-│превышать 5% от массы

│ной (налет ржавчины допус-│партии

│кается), горелой разъеден-│

│ной кислотами стружки.    │

│Суммарное содержание без- │

│вредных примесей и масла  │

│в брикетах не должно пре- │

│вышать 3% по массе        │

Пакеты N 1

Пакеты из чис-│ Пакеты должны быть       │ Пакеты должны иметь

тых легковесных│спрессованы из чистых     │размеры не более

стальных отхо- │листовых, полосовых и сор-│2000 х 1050 х 750 мм и

дов            │товых металлоотходов и    │плотность не менее

│отходов трубного производ-│2000 кг/м3. По тре-

│ства, не содержащих лома и│бованию потребителя

│отходов цветных металлов. │пакеты должны иметь

│Углеродистая стружка не   │размеры не более

│допускается. Легированная │500 х 500 х 600 мм

│стружка допускается в     │или не более

│пакеты из легированных    │600 х 600 х 800 мм.

│металлоотходов. Прессуемая│Масса пакетов должна

│углеродистая сталь не     │быть не менее 40 кг

│должна смешиваться с леги-│

│рованной, а легированная  │

│сталь при прессовании     │

│должна быть только одной  │

│группы или марки. Не до-  │

│пускается прессование     │

│луженого, эмалированного, │

│оцинкованного, покрытого  │

│другими цветными металла- │

│ми, разъеденного кислота- │

│ми, проржавленного (налет │

│ржавчины допускается) и   │

│горелого металла. Содер-  │

│жание безвредных примесей │

│в пакетах не должно пре-  │

│вышать 1% по массе        │

Пакеты N 2 <*>

Пакеты высокой│ Пакеты должны быть       │ Размеры пакетов не

плотности из   │спрессованы из легковесных│должны превышать

легковесных    │отходов и лома, не содер- │2000 х 1050 х 750 мм.

стальных отхо- │жащих лома и отходов      │Масса пакетов должна

дов и лома     │цветных металлов. Допуска-│быть не менее 40 кг

│ется стружка. Прессуемая  │при плотности не менее

│углеродистая сталь не     │1800 кг/м3

│должна смешиваться с леги-│

│рованной. Не допускается  │

│прессование луженого, эма-│

│лированного, оцинкованно- │

│го, покрытого другими     │

│цветными металлами,       │

│разъеденного кислотами,   │

│проржавленного (налет     │

│ржавчины допускается) и   │

│горелого металла. Содержа-│

│ние безвредных примесей в │

│пакетах не должно превы-  │

│шать 2% по массе          │

Пакеты N 3 <*>

Пакеты низкой │ Пакеты должны быть       │ Размеры пакетов не

плотности из   │спрессованы из легковесных│должны превышать

легковесных    │отходов и лома, не содер- │2000 х 1050 х 750 мм.

стальных отхо- │жащих лома и отходов      │Масса пакетов должна

дов и лома     │цветных металлов. Допуска-│быть не менее 40 кг

│ется стружка. Прессуемая  │при плотности не менее

│углеродистая сталь не     │1200 кг/м3

│должна смешиваться с леги-│

│рованной. Не допускается  │

│прессование луженого,     │

│эмалированного, оцинкован-│

│ного, покрытого другими   │

│цветными металлами,       │

│разъеденного кислотами,   │

│проржавленного (налет     │

│ржавчины допускается) и   │

│горелого металла. Содержа-│

│ние безвредных примесей в │

│пакетах не должно превы-  │

│шать 2% по массе          │

Лом для пакетирования N 1

Чистые сталь- │ Не допускается наличие   │ Толщина металла

ные листовые,  │лома и отходов цветных    │должна быть менее

полосовые,     │металлов. Углеродистая    │6 мм. Максимальные

сортовые отходы│сталь не должна смеши-    │линейные размеры не

и отходы труб- │ваться с легированной, а  │должны превышать

ного производ- │легированная должна быть  │3500 х 2500 х 1000 мм

ства           │только одной группы или   │

│марки. Металл не должен   │

│быть луженым, эмалирован- │

│ным, оцинкованным, покры- │

│тым другими цветными      │

│металлами, горелым,       │

│разъеденным кислотами и   │

│проржавленным (налет      │

│ржавчины допускается).    │

│Засоренность безвредными  │

│примесями не должна       │

│превышать 1% по массе     │

-------------------------------

<*> По требованию потребителя пакеты не должны содержать стружки.

Продолжение табл. 4

───────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────

Состав     │      Степень чистоты     │   Габариты и масса

───────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────

Лом для пакетирования N 2

Стальные,     │ Не допускается наличие   │ Толщина металла должна

листовые, поло-│лома и отходов цветных    │быть менее 6 мм. Макси-

совые и сорто- │металлов. Углеродистая    │мальные линейные

вые отходы,    │сталь не должна смеши-    │размеры не должны

кровля, легко- │ваться с легированной.    │превышать

весный промыш- │Металл не должен быть     │3500 х 2500 х 1000 мм

ленный и быто- │луженым, эмалированным,   │

вой лом, прово-│оцинкованным, покрытым    │

лока и изделия │другими цветными металла- │

из нее, метал- │ми, горелым, разъеденным  │

локонструкции, │и кислотами проржавленным │

трубы.         │(налет ржавчины допуска-  │

Стальные канаты│ется). Засоренность без-  │

не допускаются.│вредными примесями не     │

│должна превышать 2% по    │

│массе                     │

Стальные канаты и проволока

Стальные кана-│ Не допускается наличие   │ Диаметр мотка должен

ты и проволо-  │лома и отходов цветных    │быть не более 1000 мм,

ка, скатанные в│металлов. Засоренность    │а длина - не более

мотки, перевя- │неметаллическими примесями│500 мм. Масса мотка

занные стальной│не должна превышать 6% по │должна быть не менее

проволокой не  │массе                     │20 кг. Куски канатов

менее чем в    │                          │диаметром не менее

пяти местах по │                          │20 мм и длиной не более

окружности     │                          │800 мм

мотка. Стальные│                          │

канаты, поре-  │                          │

занные на габа-│                          │

ритные куски   │                          │

Стальная стружка N 1

Мелкая сталь- │ Углеродистая стальная    │ Длина витка стружки и

ная стружка, а │стружка не должна быть    │высечки должна быть не

также высечка. │смешана с чугунной струж- │более 50 мм. Допуска-

Не допускаются │кой и стружкой из цветных │ются витки длиной до

кусковые отходы│и легированных металлов.  │100 мм в количестве не

и лом          │Стружка не должна быть    │более 3% по массе.

│горелой и проржавленной   │Масса высечки должна

│(налет ржавчины допуска-  │быть не более 0,025 кг

│ется). Содержание неметал-│

│лических примесей (в том  │

│числе масла) не должно    │

│превышать 3% по массе     │

Стальная стружка N 2

Мелкая сталь- │ Стальная стружка не      │ Длина витка стружки и

ная стружка без│должна быть смешана с     │высечки должна быть не

клубков вьюно- │чугунной стружкой и струж-│более 100 мм. Допуска-

образной струж-│кой из цветных металлов.  │ются витки длиной

ки, а также    │Углеродистая стружка не   │до 200 мм в количестве

высечка.       │должна быть смешана с ле- │не более 3% по массе.

Не допускаются │гированной. Легированная  │Масса высечки должна

кусковые отходы│стружка должна быть только│быть не более 0,05 кг

и лом          │одной группы или марки.   │

│Стружка не должна быть    │

│горелой и проржавленной   │

│(налет ржавчины допускает-│

│ся). Суммарное содержание │

│безвредных примесей и     │

│масла не должно превышать │

│3% по массе               │

Вьюнообразная стальная стружка (для переработки)

Вьюнообразная │ Стальная стружка не      │ Не регламентируются

стальная струж-│должна быть смешана с     │

ка. Не допуска-│чугунной стружкой и струж-│

ются кусковые  │кой из цветных металлов.  │

отходы и лом   │Углеродистая стружка не   │

│должна быть смешана с     │

│легированной. Легированная│

│стружка должна быть только│

│одной группы или марки.   │

│Стружка не должна быть    │

│горелой и проржавленной   │

│(налет ржавчины допуска-  │

│ется). Суммарное содержа- │

│ние безвредных примесей и │

│масла не должно превышать │

│3% по массе               │

Чугунные лом и отходы N 1

Куски машинных│ Не допускается наличие   │ Максимальный размер

чугунных отли- │лома и отходов цветных    │куска должен быть не

вок, а также   │металлов. Углеродистые лом│более 300 мм, а осталь-

чушки вторич-  │и отходы не должны смеши- │ные размеры должны

ного литейного │ваться с легированными.   │соответствовать разме-

чугуна         │Металл не должен быть     │рам куска массой не

│горелым, разъеденным кис- │более 20 кг, но не

│лотами и проржавленным    │менее 0,5 кг. Куски

│(налет ржавчины допуска-  │массой менее 0,5 кг

│ется). Засоренность без-  │допускаются в количест-

│вредными примесями не     │ве не более 2% от массы

│должна превышать 2%       │партии

│по массе. Допускается     │

│примесь трудноотделимой   │

│стали не более 5% по массе│

Чугунные лом и отходы N 2

Куски чугунных│ Не допускается наличие   │ Максимальный размер

изложниц и под-│лома и отходов цветных    │куска должен быть не

донов          │металлов. Углеродистые    │более 300 мм, а осталь-

│лом и отходы не должны    │ные размеры должны

│смешиваться с легирован-  │соответствовать разме-

│ными. Металл не должен    │рам куска массой не

│быть проржавленным (налет │более 40 кг, но не

│ржавчины допускается).    │менее 0,5 кг. По требо-

│Засоренность безвредными  │ванию потребителя раз-

│примесями не должна       │решается поставка кус-

│превышать 2% по массе.    │ков повышенных габари-

│Допускается примесь       │тов и массы. Куски

│трудноотделимой стали не  │массой менее 0,5 кг

│более 5% по массе         │допускаются в количес-

│                          │тве не более 2% от

│                          │массы партии

Чугунные лом и отходы N 3

Куски чугунных│ Не допускается наличие   │ Максимальный размер

отливок с      │лома и отходов цветных    │куска должен быть не

повышенным и   │металлов. Металл не должен│более 300 мм, а осталь-

высоким содер- │быть горелым, разъеденным │ные размеры должны

жанием фосфора │кислотами и проржавленным │соответствовать разме-

(печных, посуд-│(налет ржавчины допуска-  │рам куска массой не

ных, художест- │ется). Засоренность без-  │более 20 кг, но не

венных). Куски │вредными примесями не     │менее 0,5 кг. Куски

ковкого чугуна,│должна превышать 2% по    │массой менее 0,5 кг

чугунные трубы │массе. Допускается        │допускаются в количест-

│примесь трудноотделимой   │ве не более 2% от массы

│стали не более 5% по массе│партии

Негабаритные чугунные лом и отходы N 1

(для переработки)

Машинные      │ Не допускается наличие   │ Не регламентируются

чугунные       │лома и отходов цветных    │

отливки        │металлов. Углеродистые лом│

│и отходы не должны смеши- │

│ваться с легированными.   │

│Металл не должен быть     │

│горелым, разъеденным кис- │

│лотами и проржавленным    │

│(налет ржавчины допуска-  │

│ется). Засоренность неме- │

│таллическими примесями не │

│должна превышать 3% по    │

│массе. Допускается        │

│примесь трудноотделимой   │

│стали не более 5% по      │

│массе                     │

Негабаритные чугунные лом и отходы N 2

(для переработки)

Чугунные      │ Не допускается наличие   │ Не регламентируются

изложницы и    │лома и отходов цветных    │

поддоны        │металлов. Углеродистые лом│

│и отходы не должны смеши- │

│ваться с легированными.   │

│Металл не должен быть     │

│проржавленным (налет ржав-│

│чины допускается). Засо-  │

│ренность неметаллическими │

│примесями не должна       │

│превышать 3% по массе.    │

│Допускается примесь       │

│трудноотделимой стали не  │

│более 5% по массе         │

Негабаритные чугунные лом и отходы N 3

(для переработки)

Чугунные      │ Не допускается наличие   │ Не регламентируются

отливки с повы-│лома и отходов цветных    │

шенным и высо- │металлов. Металл не       │

ким содержанием│должен быть горелым,      │

фосфора (печ-  │разъеденным кислотами и   │

ные, посудные, │проржавленным (налет      │

художествен-   │ржавчины допускается).    │

ные). Отливки  │Засоренность неметалличес-│

из ковкого чу- │кими примесями не должна  │

гуна, чугунные │превышать 3% по массе.    │

трубы          │Допускается примесь       │

│трудноотделимой стали не  │

│более 5% по массе         │

Брикеты из чугунной стружки

Брикеты из    │ Брикеты должны быть      │ Габариты не регламен-

чугунной       │спрессованы из чугунной   │тируются. Масса брике-

стружки        │стружки, не смешанной со  │тов должна быть не

│стальной стружкой и струж-│менее 2 кг, но не более

│кой из цветных металлов.  │20 кг при плотности не

│Не допускается брикетиро- │менее 5000 кг/м3. Коли-

│вание проржавленной (налет│чество стружки, осыпав-

│ржавчины допускается) и   │шейся при транспортиро-

│горелой стружки. Суммарное│вании и разгрузке у

│содержание безвредных     │потребителя, не должно

│примесей и масла в брике- │превышать 5% от массы

│тах не должно превышать   │партии

│2% по массе               │

Чугунная стружка

Чугунная      │ Чугунная стружка не      │ Не регламентируются

стружка без    │должна быть смешана со    │

кусковых отхо- │стальной стружкой и струж-│

дов и лома     │кой из цветных металлов.  │

│Легированная чугунная     │

│стружка не должна смеши-  │

│ваться с углеродистой.    │

│Стружка не должна быть    │

│проржавленной (налет ржав-│

│чины допускается). Суммар-│

│ное содержание безвредных │

│примесей и масла не должно│

│превышать 2% по массе     │

Доменный присад

Проржавленные,│ Не допускается наличие   │ Размеры куска должны

подвергшиеся   │лома и отходов цветных    │быть не более

длительному    │металлов. Засоренность    │250 х 250 х 250 мм.

температурному │неметаллическими примесями│Длина витка стальной

или кислотному │не должна превышать 5% по │стружки должна быть не

воздействию,   │массе. Металлолом, добыва-│более 100 мм. Допус-

эмалированные и│емый из шлаковых отвалов с│каются витки длиной

оцинкованные   │засоренностью более 5%    │до 200 мм в количестве

кусковые лом и │по массе, поставляется по │не более 3% от массы

отходы; чугун- │согласованию сторон       │стружки в партии. Масса

ное крошье;    │                          │не регламентируется

дробь или гра- │                          │

нулы; ржавая и │                          │

спекшаяся      │                          │

стальная и чу- │                          │

гунная стружка;│                          │

зашлакованный  │                          │

скрап          │                          │

Негабаритный доменный присад (для переработки)

Проржавленные,│ Не допускается наличие   │ Не регламентируются

подвергшиеся   │лома и отходов цветных    │

длительному    │металлов                  │

температурному │                          │

или кислотному │                          │

воздействию,   │                          │

эмалированные и│                          │

оцинкованные   │                          │

кусковые лом и │                          │

отходы; зашла- │                          │

кованный скрап │                          │

Окалина прокатного и кузнечного производства

Окалина       │ Засоренность неметалли-  │ Не регламентируются

прокатного и   │ческими примесями не      │

кузнечного про-│должна превышать 5% по    │

изводства. Не  │массе                     │

допускаются    │                          │

куски обрези   │                          │

Примечание. Легированная  окалина поставляется  по специальным

техническим условиям.

Сварочный шлак

Шлак, образу- │ Засоренность неметалли-  │ Не регламентируются

ющийся в нагре-│ческими примесями не      │

вательных печах│должна превышать 5% по    │

│массе                     │

Примечания. 1. Безвредными примесями называются примеси, наличие которых в ограниченном количестве не влияет отрицательно на качество выплавляемого металла. К безвредным примесям относятся влага, дерево, земля, ветошь, песок и другие аналогичные примеси.

2. Металл считается проржавленным, если на его поверхности имеется слой ржавчины, который отслаивается при ударном воздействии на него.

3. Отклонения от максимально допустимых линейных габаритов вторичных черных металлов не должно превышать 10% в сторону увеличения.

4. Для предприятий Минчермета СССР допускается в видах "Стальные лом и отходы N 3" и "Негабаритные стальные лом и отходы (для переработки)" толщина металла не менее 4 мм, а в видах "Лом для пакетирования N 1 и N 2" - менее 4 мм.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 4).

2.8. Химический состав легированных лома и отходов категории Б должен соответствовать требованиям табл. 5.

Таблица 5

───────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────────

Обозна-│ Наименование  │Перечень основных │Содержание легирующих

чение  │     группы    │марок, входящих в │      элементов, %

группы │               │      группу      │

───────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────────

Б1     │ Лом и отходы  │От 11Х до 50Х, от │Хром - 0,4 - 1,8

│низколегирован-│45X1 до 48X1, 9X1,│Никель - не более 0,4

│ных конструкци-│от 4ХС до 40ХС,   │Кремний - не более 1,6

│онных и инстру-│от 18ХГ до 50ХГ,  │Марганец - 0,2 - 1,9

│ментальных ста-│35ХГ2, ХГС,       │Ванадий - не более 0,3

│лей, легирован-│от 5ХГС до 38ХГС, │Титан - не более 0,12

│ных хромом и   │от 7ХФ до 75ХФ,   │

│сочетаниями    │от 25ХГФ до 35ХГФ,│

│хрома с другими│от 15ХР до 40ХР,  │

│элементами,    │от 20ХГР до 40ХГР,│

│кроме никеля,  │от 15ХГТ до 30ХГТ,│

│молибдена и    │40ХГТР, 45ХЦ,     │

│вольфрама      │20ХГ2Ц, ШХ15СГ,   │

│               │ШХ20СГ, 50X05,    │

│               │ДС1, ДС2          │

Б2     │ Лом и отходы  │45X3, 46X3, 7X3,  │Хром - 2,4 - 3,8

│конструкцион-  │8X3, ЕХ3, ДС5     │Никель - не более 0,35

│ных и инстру-  │                  │Марганец - не более 0,6

│ментальных хро-│                  │Кремний - не более 0,4

│мистых сталей  │                  │

Б3     │ Лом и отходы  │ШХ15, ШХ9, X, EX, │Углерод - не менее 0,8

│шарикоподшип-  │9X                │Хром - 0,9 - 1,7

│никовых и      │                  │Никель - не более 0,3

│инструменталь- │                  │Марганец - не более 0,5

│ных хромистых  │                  │Кремний - не более 0,4

│сталей         │                  │Медь - не более 0,25

│               │                  │Фосфор - не более 0,030

Б4     │ Лом и отходы  │От 06Н3 до 25Н3,  │Никель 2,7 - 5,0

│конструкцион-  │от 13Н5 до 21Н5   │Хром - не более 0,3

│ных никелевых  │                  │

│сталей         │                  │

Б5     │ Лом и отходы  │От 12ХН3 до 37ХН3,│Никель - 2,7 - 4,2

│конструкционных│12Х2Н4, 20Х2Н4,   │Хром - 0,6 - 1,8

│хромоникелевых │20ХН4, 20ХН4Ф     │Ванадий - не более 0,3

│сталей         │                  │

Б6     │ Лом и отходы  │38Х2Н2М (38Х2Н2В),│Никель - 1,2 - 3,3

│конструкционных│40Х2Н2М (40Х2Н2В),│Хром - 0,6 - 1,7

│сталей, легиро-│30ХН2МФ (30ХН2ВФ),│Ванадий - не более 0,20

│ванных хромом, │30ХН2М (30ХН2В),  │

│никелем, воль- │38ХН3М (3ОХН3В)   │

│фрамом и молиб-│                  │

│деном (в кото- │                  │

│рых одна часть │                  │

│молибдена заме-│                  │

│няет три части │                  │

│вольфрама) <*> │                  │

Б7     │ Лом и отходы  │18Х2Н4М (18Х2Н4В),│Никель - 4,0 - 4,5

│конструкционных│25Х2Н4М (25Х2Н4В) │Хром - 1,3 - 1,7

│сталей, легиро-│                  │

│ванных хромом, │                  │

│никелем с повы-│                  │

│шенным содер-  │                  │

│жанием воль-   │                  │

│фрама и молиб- │                  │

│дена (в кото-  │                  │

│рых одна часть │                  │

│молибдена      │                  │

│заменяет три   │                  │

│части вольфра- │                  │

│ма) <**>       │                  │

Б8     │ Лом и отходы  │15Н2М (15НМ),     │Никель - 0,4 - 2,3

│конструкционных│20Н2М (20НМ),     │Хром - не более 2,0

│сталей, легиро-│20ГНМ, от 20ХГСНМ │Молибден - 0,1 - 0,6

│ванных никелем │до 30ХГСНМ, ТВМ,  │Кремний - не более 1,5

│и молибденом и │14ХГСН2М (ЭП176), │Марганец - не более 1,5

│их сочетаниями │18ХГСН2М (ДИ-4),  │Ванадий - не более 0,3

│с хромом, крем-│20ХН2М (20ХНМ),   │

│нием, марганцем│40ХН2М (40ХНМ),   │

│и другими эле- │45ХН2МФ (45ХНМФ), │

│ментами, кроме │5ХНМФ, 5ХНМ,      │

│вольфрама      │ОХНМФ, 0ХН1М,     │

│               │0ХН2М, 34ХН1М,    │

│               │06ХН2М (ЭИ582),   │

│               │42Х2ГСНМ (ВКС-1), │

│               │36Х2Н2МФ          │

│               │(36ХН1МФ),        │

│               │ДС8,25ХГСНМР,     │

│               │25ХГНМ, 5ХГНМ,    │

│               │38Х2Н2М, 40Х2Н2М, │

│               │30ХН2М, 60Х2Н2М   │

Б9     │ Лом и отходы  │15X5 (Х5), Х8,    │Хром - 4,0 - 10,0

│коррозионно-   │40Х5Т, 9Х5Ф,      │Никель - не более 0,6

│стойких и жаро-│12Х5Ф, 15Х6СЮ     │Кремний - не более 3,0

│прочных сталей,│(ЭИ428, Х6СЮ),    │Титан - не более 1,0

│легированных   │40Х9С2 (4Х9С2,    │Алюминий - не более 1,1

│хромом и хромом│Х9С2)             │Ванадий - не более 0,3

│в сочетании с  │                  │

│другими эле-   │                  │

│ментами, кроме │                  │

│никеля, молиб- │                  │

│дена, воль-    │                  │

│фрама, бора    │                  │

-------------------------------

<*> Суммарное содержание молибдена и вольфрама составляет 0,5 - 0,9%.

<**> Суммарное содержание молибдена и вольфрама составляет 0,8 - 1,2%.

Продолжение табл. 5

───────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────────

Обозна-│ Наименование  │Перечень основных │Содержание легирующих

чение  │     группы    │марок, входящих в │      элементов, %

группы │               │      группу      │

───────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────────

Б10    │ Лом и отходы  │12X17 (0X17),     │Хром - 16,0 - 18,0

│коррозионно-   │08Х17Т (ЭИ645,    │Титан - не более 0,8

│стойких и жаро-│0Х17Т)            │Никель - не более 0,6

│стойких хромис-│                  │Фосфор - не более 0,035

│тых сталей     │                  │

Б11    │ Лом и отходы  │16М, 55СМ, от ОХМ │Хром - не более 2,5

│конструкционных│до 38ХМ, 12ХМ,    │Никель - не более 0,3

│сталей, легиро-│5ХГМ, 25ХГМ,      │Молибден - 0,1 - 0,6

│ванных молибде-│12ХСМ, от 35ХМФ   │Ванадий - не более 0,4

│ном в сочетании│до 40ХМФ,         │Кремний - не более 1,0

│с хромом, вана-│35Х2ГСМ, 55СМЗФ,  │

│дием, кремнием │55СМ5Ф, 12Х1МФ    │

│и другими эле- │(12ХМФ), 25Х1МФ   │

│ментами, кроме │(25Х2МФ, ЭИ10),   │

│никеля и воль- │60Х2М, 28Х2М, ДС3 │

│фрама          │                  │

Б12    │ Лом и отходы  │15Х25Т            │Хром - 24,0 - 30,0

│жаростойких    │(Х25Т, ЭИ439),    │Никель - не более 0,6

│сталей, легиро-│15X28             │Титан - не более 0,8

│ванных хромом и│(Х28, ЭИ349)      │Фосфор - не более 0,035

│хромом в соче- │                  │

│тании с титаном│                  │

Б13    │ Лом и отходы  │От 12ХН до 60ХН,  │Никель - 0,4 - 2,3

│конструкционных│60Х2Н, от 12ХН2 до│Хром - 0,4 - 2,0

│сталей, легиро-│17ХН2, от 14ХГН до│Титан - не более 0,15

│ванных никелем │38ХГН, 30Х2ГН2, от│Ванадий - не более 0,3

│и хромом и их  │5ХНТ до 20ХНТ,    │Бор - не более 0,005

│сочетаниями с  │15ХГН2Т (15ХГНТ), │

│другими элемен-│от 50ХНФ до 60ХНФ,│

│тами, кроме    │0ХН2Ф, от 20ХНР до│

│молибдена и    │40ХНР (ЭИ753), от │

│вольфрама      │15ХГНР до 40ХГНР, │

│               │18ХСНР (ЭИ609),   │

│               │20ХГСН, 30ХГСН2   │

│               │(30ХГСН), 25Х2ГНТ,│

│               │15Х2ГН2Т,         │

│               │15Х2ГН2ТР,        │

│               │20ХГНТР, 25ХНТЦ,  │

│               │ДС4,36ГСН, 16ХСН, │

│               │25ХГСНТ           │

Б14    │ Лом и отходы  │От 17ХН3М до      │Никель - 1,7 - 3,8

│конструкционных│50ХН3М, 0XH3M,    │Хром - 0,6 - 2,7

│сталей,        │14Х2Н3М (18Х2Н3М),│Молибден - 0,2 - 0,5

│легированных   │18ХН2М, 0ХН4М,    │

│хромом, никелем│ХН3М, 38ХСН3М,    │

│и молибденом   │35ХН2М            │

Б15    │ Лом и отходы  │0Х23Ю5 (ЭИ595),   │Хром - 21,0 - 28,0

│сплавов высоко-│0Х27Ю5 (ЭИ626)    │Никель - не более 0,6

│го омического  │                  │Алюминий - 4,5 - 5,8

│сопротивления, │                  │Кремний - не более 0,6

│легированных   │                  │Фосфор - не более 0,025

│хромом и алюми-│                  │

│нием           │                  │

Б16    │ Лом и отходы  │10Х13СЮ (1Х12СЮ,  │Хром - 12,0 - 20,0

│жаростойких    │ЭИ404), 15Х18СЮ   │Никель - не более 0,6

│сталей, сплавов│(Х18СЮ, ЭИ484)    │Алюминий - 0,7 - 5,5

│высокого оми-  │                  │Кремний - не более 2,0

│ческого сопро- │                  │Фосфор - не более 0,035

│тивления, леги-│                  │

│рованных хро-  │                  │

│мом, алюминием,│                  │

│кремнием       │                  │

Б17    │ Лом и отходы  │4Х4ВМФС (ДИ-22),  │Хром - 2,5 - 3,8

│инструменталь- │5Х3В3МФС (ДИ-23)  │Никель - 0,1 - 0,6

│но-штамповочных│                  │Вольфрам - 0,8 - 3,6

│сталей         │                  │Ванадий - 0,6 - 1,8

│               │                  │Молибден - 1,1 - 1,6

│               │                  │Кремний - 0,5 - 1,0

│               │                  │Ниобий - не более 0,15

│               │                  │Фосфор - не более 0,025

Б18    │ Лом и отходы  │08X13             │Хром - 12,0 - 14,0

│коррозионно-   │(0X13, ЭИ496),    │Никель - не более 0,6

│стойких и жаро-│12X13, (1X13),    │Фосфор - не более 0,035

│стойких хромис-│20X13 (2X13),     │

│тых сталей     │30X13 (3X13),     │

│               │40X13 (4X13),     │

│               │08Х13Л, 20Х13Л    │

Б19    │ Лом и отходы  │0Х20Н13           │Никель - 11,0 - 15,0

│жаростойких    │(2Х21Н13, ЭИ997), │Хром - 19,0 - 27,0

│хромоникелевых │08Х20Н14С2,       │Титан - не более 1,0

│сталей         │(0Х20Н14С2,       │Кремний - не более 3,0

│               │ЭИ732), 20Х20Н14С2│Фосфор - не более 0,035

│               │(Х20Н14С2, ЭИ211),│

│               │ЭП75, ЭП87,       │

│               │20Х23Н13 (Х23Н13, │

│               │ЭИ319), 30Х24Н12С │

Б20    │ Лом и отходы  │15Х5М (Х5М) Х6СМ  │Хром - 4,0 - 6,5

│жаропрочных    │(ЭСХ6М), 25Х5М    │Никель - не более 0,5

│хромомолибдено-│                  │Молибден - 0,4 - 0,6

│вых сталей     │                  │Кремний - не более 2,0

Б21    │ Лом и отходы  │ХВГ, 6ХВГ, 9ХВГ,  │Вольфрам - 0,5 - 1,6

│инструменталь- │0ХВ, ХВСГ, В1,    │Хром - не более 1,2

│ных и конструк-│ХВ1Г, 65С2В, 55СВФ│Никель - не более 0,35

│ционных сталей,│                  │Ванадий - не более 0,30

│легированных   │                  │Марганец - не более 1,2

│вольфрамом в   │                  │Кремний - не более 2,0

│сочетании с    │                  │

│хромом, крем-  │                  │

│нием, марган-  │                  │

│цем, ванадием, │                  │

│кроме никеля   │                  │

Б22    │ Лом и отходы  │85Г13 (ЭИ700),    │Хром - не более 0,5

│износостойких  │Г13(ЭИ256), Г13Л  │Никель - не более 0,6

│марганцовистых │                  │Марганец - 11,0 - 14,0

│сталей с высо- │                  │

│ким содержанием│                  │

│марганца       │                  │

Б23    │ Лом и отходы  │25Х2М1Ф (ЭИ723),  │Хром - 0,9 - 2,6

│конструкционных│15Х1М1Ф, 12Х2МФСР,│Никель - не более 0,4

│и инструмен-   │25Х1М1Ф (Р2),     │Молибден - 0,5 - 1,2

│тальных сталей,│4ХСМФ             │Ванадий - 0,2 - 1,0

│легированных   │                  │Титан - не более 0,4

│хромом, молиб- │                  │

│деном и вана-  │                  │

│дием и их соче-│                  │

│таниями с дру- │                  │

│гими элемента- │                  │

│ми, кроме нике-│                  │

│ля и вольфрама │                  │

Б24    │ Лом и отходы  │1Х13М, 40Х10С2М,  │Никель - не более 0,6

│жаростойких и  │(4Х10С2М, ЭИ107,  │Хром - 9,0 - 14,0

│жаропрочных    │Х10С2М)           │Молибден - 0,2 - 0,9

│сталей, легиро-│                  │Кремний - не более 2,6

│ванных хромом, │                  │

│молибденом и   │                  │

│кремнием       │                  │

Б25    │ Лом и отходы  │10Х14Г14Н3 (ДИ-6),│Никель - 2,5 - 5,0

│коррозионно-   │10Х14Г14Н4Т       │Хром - 12,0 - 15,0

│стойких сталей,│(Х14Г14Н3Т,       │Марганец - 8,0 - 15,0

│легированных   │ЭИ711), 20Х13Н4Г9 │Титан - не более 0,6

│хромом, никелем│(2Х13Н4Г9, ЭИ100) │Фосфор - не более 0,035

│и марганцем    │                  │

Б26    │ Лом и отходы  │12Х18Н9 (Х18Н9),  │Никель - 8,0 - 13,0

│коррозионно-   │17Х18Н9 (2Х18Н9,  │Хром - 17,0 - 20,0

│стойких сталей,│ЭЯ2), 12Х18Н9Т    │Марганец - не более 2,0

│легированных   │(Х18Н9Т),         │Кремний - не более 4,0

│хромом и нике- │08Х18Н10Т         │Фосфор - не более 0,035

│лем и их соче- │(0Х18Н10Т, ЭИ914, │Титан - не более 1,2

│таниями с крем-│ЭИ825), 08Х18Н10  │Вольфрам - не более 0,2

│нием, марганцем│(0Х18Н10),        │Молибден - не более 0,3

│и титаном,     │04Х18Н10          │

│кроме молибде- │(00Х18Н10, ЭИ842, │

│на, вольфрама, │ЭП550), 12Х18Н10Т │

│ниобия и бора  │(Х18Н10Т),        │

│               │06Х18Н11 (0Х18Н11,│

│               │ЭИ684),12Х18Н12Т  │

│               │(Х18Н12Т),        │

│               │08Х18Н12Т         │

│               │(0Х18Н12Т),       │

│               │2Х18Н8С2 (ЭИ95),  │

│               │03Х18Н11,         │

│               │03Х18Н12,         │

│               │15Х18Н12С4ТЮ      │

│               │(ЭИ654),ЭИ793,    │

│               │ЭП502             │

Б27    │ Лом и отходы  │30Х13Н7С2         │Никель - 5,0 - 9,5

│коррозионно-   │(3Х13Н7С2, ЭИ72), │Хром - 12,0 - 18,0

│стойких и жаро-│Х17Н7Ю (ЭИ973),   │Титан - не более 1,2

│стойких сталей,│09Х17Н7Ю          │Кремний - не более 3,0

│легированных   │(0Х17Н7Ю),        │Алюминий - не более 1,4

│хромом и нике- │09Х17Н7Ю1         │

│лем и их соче- │(0Х17Н7Ю1),       │

│таниями с крем-│09Х15Н8Ю (Х15Н9Ю, │

│нием, марган-  │СН2, ЭИ904),      │

│цем, титаном,  │07Х16Н6 (ЭП288),  │

│алюминием и    │0Х17Н7ГТ (ЭИ814)  │

│другими элемен-│                  │

│тами, кроме    │                  │

│молибдена,     │                  │

│вольфрама,     │                  │

│ниобия и бора  │                  │

Б28    │ Лом и отходы  │20Х23Н18 (Х23Н18, │Никель - 17,0 - 21,0

│жаростойких и  │ЭИ417), 10Х23Н18  │Хром - 22,0 - 27,0

│жаропрочных    │(0Х23Н18), Х25Н20,│Фосфор - не более 0,035

│хромоникелевых │20Х25Н20С2        │

│сталей с высо- │(Х25Н20С2, ЭИ288) │

│ким содержанием│                  │

│хрома и никеля │                  │

Б29    │ Лом и отходы  │08Х21Н6М2Т        │Никель - 4,0 - 8,5

│коррозионно-   │(0Х21Н6М2Т, ЭП54) │Молибден - 1,6 - 3,5

│стойких сталей,│45Х22Н4М3 (ЭП48), │Алюминий - не более 1,8

│легированных   │10Х17Н5М2         │Титан - не более 0,4

│хромом, нике-  │(Х17Н5М2, ЭП405), │Хром - 14,0 - 23,0

│лем, молибде-  │08Х17Н5М3 (ЭИ925, │

│ном и их соче- │СН-3), 0Х16Н7М2Ю  │

│таниями с тита-│(ЭП294), Х15Н7ЮМ2 │

│ном, алюминием │(СН-4, ЭП35)      │

│и другими      │                  │

│элементами,    │                  │

│кроме вольфрама│                  │

│и бора         │                  │

Б30    │ Лом и отходы  │00Х17Н15Р1        │Хром - 15,0 - 20,0

│коррозионно-   │(ЭП166),          │Никель - 14,0 - 16,0

│стойких и жаро-│00Х17Н15Р2        │Бор - 0,08 - 0,65

│прочных хромо- │(ЭП167),          │

│никелевых ста- │00Х17Н15Р3        │

│лей с бором    │(ЭП168а),         │

│               │00Х18Н15Р4        │

│               │(ЭП168),          │

│               │00Х19Н15Р6 (ЭП169)│

Б31    │ Лом и отходы  │8ХВ2Ф (ЭИ190),    │Вольфрам - 2,0 - 2,7

│инструменталь- │от 4ХВ2С до 6ХВ2С │Хром - 1,0 - 1,4

│ных сталей, ле-│                  │Никель - не более 0,3

│гированных     │                  │Ванадий - не более 0,3

│вольфрамом,    │                  │Кремний - не более 0,9

│хромом и их    │                  │

│сочетаниями с  │                  │

│кремнием, вана-│                  │

│дием и другими │                  │

│элементами,    │                  │

│кроме никеля   │                  │

Б32    │ Лом и отходы  │Х17Н, 0Х17Н,      │Никель - 1,0 - 2,8

│коррозионно-   │2Х17Н1 (ЭП209,    │Хром - 16,0 - 18,0

│стойких хромо- │ЭП406), 14Х17Н2   │Фосфор - не более 0,035

│никелевых ста- │(1Х17Н2, ЭИ268),  │

│лей с низким   │20Х17Н2 (2Х17Н2,  │

│содержанием    │ЭП210, ЭП407)     │

│никеля         │                  │

Б33    │ Лом и отходы  │45Г17Ю3 (ЭИ839),  │Хром - не более 0,5

│сталей с особы-│15Г19Ю3, 15Г20Ю3, │Никель - не более 0,6

│ми физическими │80Г20Ю4 (ЭП28),   │Марганец - 16,0 - 21,0

│свойствами,    │ЭП42              │Алюминий - 2,4 - 5,8

│легированных   │                  │

│марганцем и    │                  │

│алюминием      │                  │

Б34    │ Лом и отходы  │Р9, Р9Ф (ЭИ347)   │Хром - 3,8 - 4,6

│быстрорежущих  │                  │Никель - не более 0,4

│хромовольфрамо-│                  │Вольфрам - 8,5 - 10,0

│ванадиевых ста-│                  │Молибден - не более 1,0

│лей            │                  │Ванадий - 1,2 - 2,6

Б35    │ Лом и отходы  │Р12, Р12Ф3 (ЭИ597)│Хром - 3,1 - 4,1

│быстрорежущих  │                  │Вольфрам - 12,0 - 13,5

│хромовольфрамо-│                  │Ванадий - 1,5 - 3,0

│ванадиевых ста-│                  │Молибден - не более 1,0

│лей с повышен- │                  │

│ным содержанием│                  │

│вольфрама      │                  │

Б36    │ Лом и отходы  │Р9К5, Р10К5Ф5     │Хром - 3,5 - 4 ,6

│быстрорежущих  │(ЭИ931), Р12Ф4К5  │Никель - не более 0,4

│хромовольфрамо-│                  │Вольфрам - 9,0 - 14,0

│кобальтованади-│                  │Кобальт - 5,0 - 6,0

│евых сталей с  │                  │Ванадий - 2,0 - 5,1

│содержанием    │                  │Молибден - не более 1,0

│кобальта до    │                  │

│6,0%           │                  │

Б37    │ Лом и отходы  │Р18, Р18Ф2        │Хром - 3,6 - 4,4

│быстрорежущих  │(ЭИ916),          │Никель - не более 0,4

│хромовольфрамо-│Р18Ф2М (ЭИ917)    │Вольфрам - 17,0 - 19,0

│ванадиевых ста-│                  │Молибден - не более 1,0

│лей с высоким  │                  │Ванадий - 1,0 - 2,4

│содержанием    │                  │

│вольфрама      │                  │

Е38    │ Лом и отходы  │От 15Х2Н2МФ до    │Никель - 1,9 - 3,5

│конструкционных│20Х2Н2МФ, 18ХН2МФ,│Хром - 0,6 - 2,0

│сталей, легиро-│38ХН3МФ, 0ХН3МФ,  │Молибден - 0,2 - 0,5

│ванных хромом, │30ХН2МФ, 12ХН3МФ  │Ванадий - 0,1 - 0,3

│никелем, молиб-│                  │

│деном и вана-  │                  │

│дием           │                  │

Б39    │ Лом и отходы  │От 30ХНВ до 45ХНВ,│Никель - 0,8 - 2,4

│конструкционных│30Х2НВ (30Х2Н2ВФ),│Хром - 0,5 - 2,4

│иинструменталь-│5ХНВ, 5ХНСВ,      │Вольфрам - 0,4 - 1,6

│ных сталей,    │0ХН1В, 45ХНВФ,    │Марганец - 0,3 - 0,8

│легированных   │от 12Х2НВФ        │Ванадий - не более 0,3

│хромом, никелем│до 30Х2НВФ, 0ХН2В,│Кремний - не более 0,9

│и вольфрамом   │40ХН2СВ (ЭИ643),  │

│               │40Х1НВ, 38Х2Н2В,  │

│               │40Х2Н2В, 30ХН2ВФ, │

│               │30ХН2В            │

Б40    │ Лом и отходы  │От 25ХСНВФ        │Никель - 0,9 - 1,2

│низкофосфорис- │до 30ХСНВФ        │Хром - 0,9 - 1,2

│тых конструкци-│(ВП25 - ВП30)     │Вольфрам - 0,5 - 1,0

│онных сталей,  │                  │Ванадий - 0,05 - 0,15

│легированных   │                  │Марганец - 0,5 - 0,8

│хромом, нике-  │                  │Фосфор - не более 0,015

│лем, вольфрамом│                  │Кремний - 0,9 - 1,1

│и их сочетани- │                  │

│ями с кремнием │                  │

│и ванадием     │                  │

Б41    │ Лом и отходы  │4Х5В2ФС (ЭИ958),  │Вольфрам - 0,4 - 2,4

│инструменталь- │9Х5ВФ (ЭП24),     │Хром - 4,5 - 8,5

│ных сталей, ле-│Х6ВФ, 15Х5ВФ      │Никель - не более 0,4

│гированных     │(Х5ВФ), 12Х8ВФ    │Ванадий - 0,2 - 1,2

│вольфрамом,    │(Х8ВФ)            │Кремний - не более 1,2

│хромом и их    │                  │

│сочетаниями с  │                  │

│кремнием и дру-│                  │

│гими элемента- │                  │

│ми, кроме      │                  │

│никеля         │                  │

Б42    │ Лом и отходы  │ХВ4(ХВ5),         │Вольфрам - 4,5 - 6,2

│инструменталь- │ЕВ6(Е7В6)         │Хром - 0,4 - 0,7

│ных и магнито- │                  │Никель - не более 0,25

│твердых хромо- │                  │

│вольфрамовых   │                  │

│сталей         │                  │

Б43    │ Лом и отходы  │18Х3МВ (ЭИ578,    │Вольфрам - 0,3 - 0,6

│безникелевых   │Н8),  20Х3МВФ     │Хром - 2,0 - 3,5

│конструкционных│(ЭИ415, ЭИ579,    │Никель - не более 0,25

│сталей, легиро-│Н10)              │Молибден - 0,3 - 0,6

│ванных хромом, │                  │Ванадий - не более 0,6

│молибденом и   │                  │

│вольфрамом     │                  │

Б44    │ Лом и отходы  │4Х5В4ФСМ (ЭИ956), │Вольфрам - 3,5 - 5,5

│безникелевых   │4Х2В5ФМ (ЭИ959),  │Хром - 2,0 - 5,0

│конструкционных│4Х5В4Ф3М, 5Х4СВ4МФ│Никель - не более 0,35

│и инструмен-   │                  │Молибден - 0,4 - 0,6

│тальных сталей,│                  │Ванадий - 0,3 - 1,2

│легированных   │                  │Кремний - не более 1,0

│хромом, воль-  │                  │

│фрамом и их    │                  │

│сочетаниями с  │                  │

│кремнием и     │                  │

│ванадием       │                  │

Б45    │ Лом и отходы  │30Х2Н2ВФМ,        │Никель - 1,0 - 3,0

│конструкционных│30Х2ГСНВФМ,       │Хром - 1,2 - 2,4

│сталей, легиро-│18ХГСН2ВФМ (ДИ-2),│Вольфрам - 0,2 - 1,4

│ванных хромом, │30Х2ГСН2ВМ,       │Молибден - 0,2 - 0,6

│никелем, молиб-│12Х2НВФМ,         │Ванадий - не более 0,5

│деном, вольфра-│30Х2ГСНВМ (ВЛ-1Д),│Кремний - не более 1,2

│мом и их соче- │5Х2НВМФ (ДИ-32),  │Марганец - не более 1,3

│таниями с мар- │27Х2Н2ВФМ,        │

│ганцем, крем-  │38ХН3МВФ          │

│нием и ванадием│                  │

Б46    │ Лом и отходы  │08Х16Н13М2Б       │Хром - 15,0 - 19,0

│коррозионно-   │(1Х16Н13М2Б,      │Никель - 12,0 - 17,0

│стойких и жаро-│ЭИ680), Х17Н16М2Б │Молибден - 2,0 - 3,0

│прочных хромо- │(ЭИ403),          │Ниобий - 0,2 - 1,3

│никелемолибде- │0Х17Н16М3Б        │

│новых сталей   │                  │

Б47    │ Лом и отходы  │08Х22Н6Т (0Х22Н5Т,│Никель - 4,8 - 6,3

│коррозионно-   │ЭП53, 12Х21Н5Т    │Хром - 18,0 - 22,0

│стойких сталей,│(1Х21Н5Т, ЭИ811)  │Титан - не более 0,6

│легированных   │ЭИ810             │Фосфор - не более 0,035

│хромом, никелем│                  │Кремний - не более 3,0

│и титаном      │                  │

Б48    │ Лом и отходы  │08Х18Н12Б         │Хром - 13,0 - 20,0

│коррозионно-   │(0Х18Н12Б, ЭИ402),│Никель - 8,0 - 17,0

│стойких и жаро-│09Х14Н16Б (ЭИ694),│Ниобий - 0,7 - 1,2

│прочных хромо- │1Х14Н16БР         │Бор - не более 0,005

│никелениобиевых│(ЭИ694Р),         │

│сталей         │1Х15Н9С3Б (ЭИ302),│

│               │0Х18Н10Б,         │

│               │08Х19Н10Б         │

Б49    │ Лом и отходы  │1Х14Н18В2Б        │Хром - 13,0 - 18,0

│жаропрочных    │(ЭИ695),          │Никель - 13,0 - 20,0

│хромоникеле-   │09Х14Н19В2БР      │Ниобий - 0,9 - 1,3

│вольфрамониоби-│(1Х14Н18В2БР,     │Бор - не более 0,025

│евых сталей с  │ЭИ695Р),          │

│бором (в кото- │09Х14Н19В2БР1     │

│рых одна часть │(1Х14Н18В2БР1,    │

│молибдена заме-│ЭИ726), Х16Н14В2БР│

│няет две части │(ЭП17)            │

│вольфрама) <*> │                  │

Б50    │ Лом и отходы  │55Х20Г9АН4        │Хром - 16,0 - 22,0

│коррозионно-   │(ЭП303),          │Никель - 3,5 - 4,5

│стойких сталей │0Х20Н4АГ10        │Марганец - 8,0 - 14,0

│с азотом, леги-│(НН-3), 12Х17Г9АН4│Азот - 0,15 - 0,50

│рованных хро-  │(Х17Г9АН4, ЭИ878),│

│мом, никелем и │Х18Г14АН4 (ЭП197),│

│марганцем      │0Х18Н4АГ10 (НН-2) │

Б51    │ Лом и отходы  │0Х18Н4Г11АФ       │Хром - 17,0 - 20,0

│коррозионно-   │(НН-3Ф),          │Никель - 4,0 - 5,5

│стойких сталей │0Х18Н5Г11БАФ      │Марганец - 10,0 - 13,5

│с азотом, леги-│(НН-3БФ),         │Азот - 0,4 - 0,5

│рованных хро-  │0Х20Н4Г10Б (НН-3Б)│Ниобий - не более 0,4

│мом, никелем,  │                  │Ванадий - 0,8 - 1,2

│марганцем,     │                  │

│ванадием и     │                  │

│ниобием        │                  │

Б52    │ Лом и отходы  │15Х2Н3МДФ,        │Медь - 0,6 - 1,5

│сталей, легиро-│12ХН4МДФ          │Хром - 0,6 - 2,0

│ванных хромом, │                  │Никель - 2,0 - 5,0

│никелем, молиб-│                  │Молибден - 0,2 - 0,7

│деном, ванадием│                  │Ванадий - не более 0,2

│и медью        │                  │

Б53    │ Лом и отходы  │10ХСНД (СХЛ-4),   │Медь - 0,2 - 0,8

│низколегирован-│15ХСНД            │Хром - не более 0,9

│ных сталей,    │(СХЛ, НЛ-2),      │Никель - 0,3 - 1,3

│содержащих медь│10ХГСН1Д (СХЛ-45),│

│               │10ГНД             │

Б54    │ Лом и отходы  │12НД2ФЛ, 08ГДНФЛ, │Медь - 0,3 - 0,6

│сталей, легиро-│ДС6               │Хром - 1,8 - 2,7

│ванных никелем │                  │Никель - 0,7 - 2,0

│и медью и их   │                  │Марганец - не более 1,3

│сочетаниями с  │                  │

│марганцем и    │                  │

│ванадием, а    │                  │

│также двухслой-│                  │

│ных сталей, в  │                  │

│которых среднее│                  │

│содержание ле- │                  │

│гирующих эле-  │                  │

│ментов соответ-│                  │

│ствует установ-│                  │

│ленным пределам│                  │

Б55    │ Лом и отходы  │08Х17Н13М2Т       │Никель- 11,0 - 17,0

│коррозионно-   │(0Х17Н13М2Т)      │Хром - 14,0 - 19,0

│стойких сталей,│10Х17Н13М2Т       │Молибден - 1,8 - 4,0

│легированных   │(Х17Н13М2Т,       │Титан - не более 0,8

│хромом, никелем│ЭИ448), Х17Н13М   │Фосфор - не более 0,035

│и молибденом и │(ЭИ400), Х16Н13М3 │

│их сочетаниями │(ЭИ592),          │

│с титаном и    │10Х17Н13М3Т       │

│другими элемен-│(Х17Н13М3Т,       │

│тами, кроме    │ЭИ432), 03Х16Н15М3│

│вольфрама и    │(00Х16Н15М3,      │

│бора           │ЭИ844), 0Х16Н16М3,│

│               │08Х17Н15М3Т       │

│               │(0Х17Н16М3Т,      │

│               │ЭИ580),           │

│               │03Х17Н13М2,       │

│               │Х18Н12М3Т,        │

│               │04Х19Н11М3        │

Б56    │ Лом и отходы  │От 28Х3СНМВФ до   │Марганец - 0,5 - 0,8

│низкофосфорис- │45Х3СНМВФ         │Никель - 0,9 - 1,2

│тых конструкци-│(СП28-45)         │Хром - 2,8 - 3,2

│онных сталей,  │                  │Вольфрам - 0,8 - 1,2

│легированных   │                  │Молибден - 0,3 - 0,5

│хромом, нике-  │                  │Медь - не более 0,15

│лем, молибде-  │                  │Ванадий - не более 0,15

│ном, вольфра-  │                  │Кремний - 0,9 - 1,2

│мом, кремнием  │                  │Фосфор - не более 0,015

│и ванадием     │                  │

Б57    │ Лом и отходы  │15Х12ВНМФ         │Никель - 0,4 - 2,6

│жаропрочных    │(1Х12ВНМФ, ЭИ802),│Вольфрам - 0,7 - 2,2

│сталей, легиро-│20Х12ВНМФ,        │Хром - 10,5 - 15,5

│ванных хромом, │(2Х12ВНМФ, ЭП428),│Молибден - 0,3 - 0,7

│никелем, молиб-│2Х13НВМФ,         │Ванадий - 0,1 - 0,7

│деном, вольфра-│1Х12Н2ВМФ (ЭИ961),│

│мом и ванадием │2Х12НВМФ (ВНС-6,  │

│               │ЭП311), 2Х13Н2ВМФ │

│               │(ЭП65),           │

│               │11Х11Н2В2МФ       │

│               │(Х12Н2ВМФ, ЭИ962),│

│               │ЭП428, 16Х11Н2В2МФ│

│               │(2Х12Н2ВМФ,       │

│               │ЭИ962А)           │

Б58    │ Лом и отходы  │Р12Ф2К8М3 (ЭП657),│Хром - 3,7 - 4,4

│быстрорежущих  │Р10Ф3К10М4        │Никель - не более 0,4

│сталей, легиро-│                  │Вольфрам - 10,0 - 13,0

│ванных хромом, │                  │Кобальт - 7,5 - 10,5

│вольфрамом,    │                  │Молибден - 2,8 - 4,2

│молибденом, ко-│                  │Ванадий - 1,8 - 3,8

│бальтом и вана-│                  │

│дием с содер-  │                  │

│жанием кобальта│                  │

│до 10,5%       │                  │

Б59    │ Лом и отходы  │1Х14Н14В2М        │Никель - 12,0 - 16,0

│жаропрочных    │(ЭИ257),          │Хром - 13,0 - 16,0

│сталей, легиро-│45Х14Н14В2М       │Вольфрам - 1,7 - 2,8

│ванных хромом, │(4Х14Н14В2М,      │Молибден - 0,2 - 0,6

│никелем, молиб-│ЭИ69), Х14Н14СВ2М │Кремний - не более 3,25

│деном, вольфра-│(ЭИ240)           │Фосфор - не более 0,035

│мом и их соче- │                  │

│таниями с      │                  │

│кремнием       │                  │

Б60    │ Лом и отходы  │4Х5МФС, 4Х5МФ1С   │Хром - 4,5 - 5,5

│безникелевых   │                  │Молибден - 1,2 - 1,5

│инструменталь- │                  │Ванадий - 0,3 - 1,0

│ных сталей, ле-│                  │Кремний - 0,8 - 1,2

│гированных хро-│                  │

│мом, молибде-  │                  │

│ном, ванадием и│                  │

│кремнием       │                  │

Б61    │ Лом и отходы  │4Х3ВМФ, 7ХГ2ВМ    │Хром - 1,5 - 3,6

│безникелевых   │                  │Никель - не более 0,40

│инструменталь- │                  │Вольфрам - 0,6 - 1,3

│ных сталей,    │                  │Молибден - 0,5 - 0,8

│легированных   │                  │Ванадий - 0,1 - 0,9

│хромом, воль-  │                  │Марганец - не более 2,3

│фрамом, молиб- │                  │

│деном, ванадием│                  │

│и марганцем    │                  │

Б62    │ Лом и отходы  │Э11 - Э13, Э21,   │Углерод - не более 0,05

│динамных и     │Э22, Э31, Э32,    │Кремний - 0,8 - 4,8

│трансформатор- │Э41 - Э48,        │Фосфор - не более 0,015

│ных сталей     │Э310 - Э380,      │Медь - не более 0,15

│               │Э1100 - Э3200     │

Б63    │ Лом и отходы  │АС19ХГН, АС14ХГН, │Никель - 0,5 - 1,2

│автоматных ста-│АС12ХН            │Хром - 0,4 - 1,2

│лей, легирован-│                  │Марганец - 0,3 - 1,2

│ных хромом, ни-│                  │Свинец - 0,15 - 0,30

│келем и свинцом│                  │

Б64    │ Лом и отходы  │АС20ХГНМ, АС30ХМ, │Никель - до 1,0

│автоматных ста-│АС40ХГНМ, АС38ХГМ │Хром - 0,4 - 1,2

│лей, легирован-│                  │Марганец - 0,3 - 0,9

│ных хромом,    │                  │Молибден - 0,15 - 0,25

│молибденом и   │                  │Свинец - 0,15 - 0,30

│свинцом и их   │                  │

│сочетаниями с  │                  │

│никелем и      │                  │

│марганцем      │                  │

Б65    │ Лом и отходы  │ХНД, ХНК,         │Хром - 0,6 - 3,8

│хромоникелевых │ЛХЧ (1-6), СЧЩ-1  │Никель - 0,5 - 1,4

│чугунов        │                  │

Б66    │ Лом и отходы  │ХМ1               │Хром - 0,8 - 1,2

│хромомолибдено-│                  │Никель - не более 0,3

│вых чугунов    │                  │Молибден - не менее

│               │                  │0,15

Б67    │ Шихтовые слит-│МЖН-0             │Никель - 0,8 - 2,5

│ки низкофосфо- │                  │Хром - не более 0,3

│ристого мягкого│                  │Углерод - не более 0,08

│железа, содер- │                  │Фосфор - не более 0,008

│жащего никель  │                  │Медь - не более 0,2

-------------------------------

<*> Суммарное содержание молибдена и вольфрама составляет 2,0 - 2,8%.

Примечания. 1. Средний химический состав отходов двухслойных сталей приведен в табл. 7.

2. Лом и отходы автоматной стали должны собираться отдельно и поставляться только для выплавки этой стали.

3. В группах, приведенных в табл. 5, в которых не регламентируется медь, остаточное содержание ее не должно превышать 0,30%.

2.9. Химический состав шихтовых слитков должен соответствовать требованиям табл. 5 и нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке, согласно табл. 6.

Таблица 6

───────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────

Марка                │ Шифр  │   Обозначение

│       │    стандарта

───────────────────────────────────────┼───────┼──────────────────

38Х2МЮА (38ХМЮА)                       │068    │ГОСТ 4543-71

20Х1М1Ф1ТР (ЭП182)                     │069    │ГОСТ 20072-74

35Х3НМ <*>                             │070    │-

0XH3B, 38ХН3В <*>                      │071    │-

4Х8В2 (ЭИ160) <**>                     │072    │-

3Х2В8Ф                                 │073    │ГОСТ 5950-73

Х12М                                   │074    │ГОСТ 5950-73

Р6М3                                   │075    │ГОСТ 19265-73

Р9Ф5                                   │076    │ГОСТ 19265-73

Р9К10 (ЭИ920)                          │077    │ГОСТ 19265-73

Р18Ф2К8М (ЭП379) <*>                   │078    │-

Р6М5                                   │079    │ГОСТ 19265-73

Р6М5К5                                 │080    │ГОСТ 19265-73

Р6Ф2К8М5 (ЭП658) <*>                   │081    │-

Р18К5Ф2 (Р18К5Ф)                       │082    │ГОСТ 19265-73

06Х20Н11М3ТБ (ЭП89)                    │086    │ГОСТ 2246-70

03Х21Н21М4ГБ                           │087    │ГОСТ 5632-72

ЭИ981А <*>                             │088    │-

ЭП589 <*>                              │089    │

95X18 (9X18, ЭИ229)                    │090    │ГОСТ 5632-72

10Х14АГ15 (ДИ-13)                      │091    │ГОСТ 5632-72

15ХСМФБ (ЭП79) <*>                     │092    │-

03ХН28МДТ                              │093    │ГОСТ 5632-72

(000Х23Н28М3Д3Т, ЭП516),               │       │

06ХН28МДТ                              │       │

(0Х23Н28М3Д3Т, ЭИ943, ЭП591)           │       │

ЭП572                                  │094    │ГОСТ 5950-73

15X11МФ (1X11МФ, ЭП369)                │095    │ГОСТ 5632-72

ЭП609 <*>                              │096    │-

25Х13Н2 (2Х14Н2, ЭИ474)                │097    │ГОСТ 5632-72

ЭП479 <*>                              │098    │-

18Х15Н3М <*>                           │099    │-

09Х16Н4Б (1Х16Н4Б, ЭП56, 1Х17Н4Б)      │100    │ГОСТ 5632-72

Х15Н5Д2Т (ЭП225, ВНС-2, ЭП410) <*>     │101    │-

Нерезист (Ж4НДХ15-7-2) <*>             │102    │-

80Х20НС (ЭИ992) <*>                    │103    │-

ЭП263 <*>                              │104    │-

12Х18Н10Е(Х18Н10Е, ЭП47, ЭИ452, ЭИ453) │105    │ГОСТ 5632-72

0Х18Н12ТФ (ЭИ953) <*>                  │106    │-

ЭП 452 <*>                             │107    │-

3Х3М3Ф                                 │108    │ГОСТ 5950-73

10Х11Н20Т3Р (Х12Н20Т3Р, ЭИ696),        │109    │ГОСТ 5632-72

Х12Н20Т2Р (ЭИ696А),                    │       │

12Х25Н16Г7АР (Х25Н16Г7АР, ЭИ835)       │111    │ГОСТ 5632-72

36Х18Н25С2 (4Х18Н25С2)                 │112    │ГОСТ 5632-72

13Х14Н3В2ФР (ЭИ736)                    │113    │ГОСТ 5632-72

ЭП517 <*>                              │114    │-

ЭП378 <*>                              │115    │-

1Х15Н4АМ3 (ЭП310,ВНС-5) <*>            │116    │-

Х20Н6МД2Т (ЭП309) <*>                  │117    │-

31Х19Н9МВБТ(ЭИ 572)                    │118    │ГОСТ 5632-72

37Х12Н8Г8МФБ (4Х12Н8Г8МФБ, ЭИ481)      │119    │ГОСТ 5632-72

40Х15Н7Г7Ф2МС (4Х15Н7Г7Ф2МС, ЭИ388)    │120    │ГОСТ 5632-72

0Х20Н12АБФ <*>                         │121    │-

13Х14Н13ФА <*>                         │122    │-

10Х11Н23Т3МР (Х12Н22Т3МР, ЭП33)        │123    │ГОСТ 5632-72

ЭП164                                  │124    │ГОСТ 5632-72

ЭИ395 <*>                              │125    │-

ХН28ВМАБ                               │126    │ГОСТ 5632-72

(Х21Н28В5М3БАР, ЭП126, ВЖ 100)         │       │

ХН30ВМТ (ВК 102, ЭП437) <*>            │127    │-

48АН1 (Х18Н22В2Т2) <*>                 │128    │-

ХН35ВТ (ЭИ612)                         │129    │ГОСТ 5632-72

ХН35ВТЮ (ЭИ787)                        │130    │ГОСТ 5632-72

ХН38ВТ (ЭИ703)                         │132    │ГОСТ 5632-72

12Х12Н12Г6 (ЭИ429, Н12ХГ)              │133    │ГОСТ 9124-85

40Н, 42Н, (Н42, ЭП318), 45Н            │134    │ГОСТ 10994-74

50Н, 52Н (ЭИ676)                       │135    │ГОСТ 10994-74

64Н (65Н)                              │136    │ГОСТ 10994-74

34НКМ                                  │137    │ГОСТ 10994-74

19НХ, 20НГ, 24НХ                       │138    │ГОСТ 10994-74

50НХС                                  │139    │ГОСТ 10994-74

79НМ                                   │140    │ГОСТ 10994-74

77НМД (ЭП233)                          │141    │ГОСТ 10994-74

80НХС                                  │142    │ГОСТ 10994-74

76НХД                                  │143    │ГОСТ 10994-74

49К2Ф (50КФ, ЭП207)                    │144    │ГОСТ 10994-74

ЕХ5К5                                  │145    │ТУ 14-1-4487-88

ЕХ9К15М2 (ЕХ9К15М)                     │146    │ТУ 14-1-4487-88

52К5Ф (52КФ5) <*>                      │147    │-

52К7Ф (52КФ7) <*>                      │148    │-

52К9Ф (52КФ9) <*>                      │149    │-

52КФТМ <*>                             │150    │-

52КФ12 (52КФБ)                         │151    │ГОСТ 10994-74

36Н (Н36, Н36Л)                        │152    │ГОСТ 10994-74

32НКД (ЭИ630А, Н30К4Д)                 │153    │ГОСТ 10994-74

29НК                                   │154    │ГОСТ 10994-74

30НКД (Н30К13Д)                        │155    │ГОСТ 10994-74

33НК (Н33К17, ЭП139)                   │156    │ГОСТ 10994-74

47НХР (Н47ХР, Н47ХБ)                   │157    │ГОСТ 10994-74

47НД                                   │158    │ГОСТ 10994-74

47НХ (Н47Х, ЭИ677, ЭИ563)              │159    │ГОСТ 10994-74

42НА (Фени 42, ЭП333)                  │160    │ГОСТ 10994-74

40КХНМ (К40ХНМ)                        │161    │ГОСТ 10994-74

36НХТЮ (ЭИ702)                         │162    │ГОСТ 10994-74

36НХТЮ5М (36НХТЮМ5, ЭП51)              │163    │ГОСТ 10994-74

36НХТЮ8М (36НХТЮМ8, ЭП52)              │164    │ГОСТ 10994-74

42НХТЮ (Н41ХТ), 44НХТЮ (Н43ХТ)         │165    │ГОСТ 10994-74

97НЛ (ЭИ996)                           │166    │ГОСТ 10994-74

НИМО 28 <*>                            │167    │-

НИМО25 (ЭИ639) <*>                     │168    │-

Х20Н46Б (ЭП350) <*>                    │169    │-

ХН60ВТ (ЭИ868)                         │170    │ГОСТ 5632-72

ХН78Т (ЭИ435)                          │171    │ГОСТ 5632-72

ХН60Ю (ЭИ559А)                         │172    │ГОСТ 5632-72

ХН70Ю (ЭИ652)                          │173    │ГОСТ 5632-72

ХН77ТЮР (ЭИ437Б, ЭИ437, ЭИ437А)        │174    │ГОСТ 5632-72

ХН80ТБЮ (ЭИ607)                        │175    │ГОСТ 5632-72

ХН75ТБЮ (ЭИ869) <*>                    │176    │-

ХН67ВМТЮ (ЭП202)                       │177    │ГОСТ 5632-72

ХН70ВМЮТ (ЭИ765)                       │178    │ГОСТ 5632-72

ХН70ВМТЮ (ЭИ617)                       │179    │ГОСТ 5632-72

ЭИ618 <*>                              │180    │-

ХН70МВТЮБ (ЭИ598)                      │181    │ГОСТ 5632-72

ХН65ВМТЮ (ЭИ893)                       │182    │ГОСТ 5632-72

ХН70ВМТЮ (ЭИ826)                       │183    │ГОСТ 5632-72

ХН75МБТЮ (ЭИ602)                       │184    │ГОСТ 5632-72

ХН73МБТЮ (ЭИ698) <*>                   │185    │-

ХН56ВМТЮ (ЭП199)                       │186    │ГОСТ 5632-72

ЭП99 <*>                               │187    │-

ХН55ВМТКЮ (ЭИ929)                      │188    │ГОСТ 5632-72

ХН56ВМКЮ (ЭП109)                       │189    │ГОСТ 5632-72

ХН62МВКЮ (ЭИ867)                       │190    │ГОСТ 5632-72

Х15Н60                                 │191    │ГОСТ 10994-74

Х20Н80                                 │192    │ГОСТ 10994-74

ВКС210 (ЭП637) <*>                     │194    │-

Х12, Х12Ф1                             │195    │ГОСТ 5950-73

40Г18Ю3Ф (ЭП112) <*>                   │196    │-

4Х2В2МФС (ЭП641, 45Х2СВ2МФ)            │197    │ГОСТ 5950-73

ДС7 <***>                              │198    │-

ДС9 <***>                              │199    │-

ДС10 <***>                             │200    │-

ДС11 <***>                             │201    │-

ДС12 <***>                             │202    │-

ДС13 <***>                             │203    │-

ДС14 <***>                             │204    │-

ЭП105 <*>                              │238    │-

ЭП693 <*>                              │276    │-

ЭП708 <*>                              │277    │-

ЭП718 <*>                              │278    │-

-------------------------------

<*> По нормативно-технической документации, утвержденной в установленном порядке.

<**> По замененному ГОСТ 5950-63.

<***> По табл. 7 настоящего стандарта.

Примечания. 1. В шихтовых слитках допускаются следующие отклонения по минимальному и максимальному содержанию легирующих элементов от указанных в табл. 5 и в стандартах, приведенных в табл. 6:

+/- 0,2% - по хрому при его содержании до 10%;

+/- 0,5% - по хрому при его содержании свыше 10%;

+/- 0,15% - по никелю при его содержании до 5%;

+/- 0,4% - по никелю при его содержании свыше 5%;

+/- 0,1% - по вольфраму при его содержании до 2%;

+/- 0,25% - по вольфраму при его содержании свыше 2%;

+/- 0,05% - по молибдену при его содержании до 1%;

+/- 0,15% - по молибдену при его содержании свыше 1%.

2. В обозначениях марок стали, приведенных в табл. 5 и 6, последняя буква А, указывающая на высокое качество стали, опущена. Стали высококачественных марок входят в ту же группу отходов, в которую входят стали этих марок обычного качества.

В скобках указаны старые обозначения марок стали.

3. Обозначение легированных лома и отходов определенного вида и группы состоит из номера вида и обозначения группы.

Например:

стальные лом и отходы N 2 группы Б26 будут иметь обозначение 2Б26.

Легированные лом и отходы определенного вида имеют шифр из семи знаков, в котором к общему шифру класса, категории и вида прибавляется шифр группы отходов или шифр марки металла.

Например:

стальные лом и отходы N 2 группы Б26 будут иметь шифр 1212026, стальные лом и отходы N 2 марки Х15Н60-1212191.

2.10. Лом и отходы высоколегированной стали и сплавов, которые по химическому составу не могут быть отнесены к группам, приведенным в табл. 5, должны сдаваться и поставляться помарочно. Основные марки указаны в табл. 6.

2.11. Лом и отходы двухслойных сталей, которые по среднему химическому составу относятся к легированному, распределяются в соответствии с требованиями табл. 7.

Таблица 7

───────┬────────────────┬────────────┬───────────────────┬────────

Обозна-│  Марка стали   │Марки стали │Средний химический │Обозна-

чение  │ основного слоя │плакирующего│состав массы двух- │чение

отходов│                │    слоя    │слойной стали, %   │соответ-

двух-  │                │            │                   │ствующей

слойных│                │            │                   │группы

сталей │                │            │                   │отходов

───────┼────────────────┼────────────┼───────────────────┼────────

ДС1    │ВСт3, 10, 20К,  │08X13       │Хром - 1,3 - 1,5   │Б1

│09Г2, 09Г2С (М),│(ЭИ496,     │                   │

│16ГС (3Н)       │0X13)       │                   │

ДС2    │ВСт3, 20К, 10   │08Х17Т      │Хром - 1,7 - 1,9   │Б1

ДС3    │12МХ, 12ХМ      │08X13       │Хром - 1,5 - 2,5   │Б11

│                │(ЭИ496,     │Никель - до 0,30   │

│                │0X13)       │Молибден -         │

│                │            │0,3 - 0,6          │

ДС4    │ВСт3, 20К,      │08X18Н10Т,  │Хром - 1,3 - 2,0   │Б13

│09Г2Т (М)       │12X18Н10Т   │Никель - 0,8 - 1,5 │

│                │            │Марганец - до 1,3  │

ДС5    │ВСт3, 20К,      │15Х25Т      │Хром - 2,4 - 2,8   │Б2

│09Г2С, 16ГС     │            │                   │

ДС6    │10ХСНД (СХЛ-4)  │08Х18Н10Т,  │Хром - 2,2 - 2,7   │Б54

│                │12Х18Н10Т   │Никель - 1,0 - 2,0 │

│                │            │Медь - 0,3 - 0,6   │

ДС7    │12МХ            │08Х18Н10Т   │Хром - 2,0 - 2,6   │Помароч-

│                │(0Х18Н10Т,  │Никель - 0,8 - 1,2 │но

│                │ЭИ914)      │Молибден -         │

│                │            │> 0,3 - 0,6        │

ДС8    │16ГС (3Н),      │10Х17Н13М2Т,│Хром - 1,6 - 2,0   │Б8

│09Г2С (М)       │10Х17Н13М3Т,│Никель - 1,2 - 1,8 │

│20К, 09Г2С,     │08Х17Н15М3Т │Молибден -         │

│ВСт3            │            │0,2 - 0,4          │

ДС9    │ВСт3, 16ГС      │06ХН28МДТ   │Хром - 2,2 - 2,6   │Помароч-

│                │            │Никель - 2,6 - 3,0 │но

│                │            │Молибден -         │

│                │            │0,2 - 0,4          │

│                │            │Медь - 0,2 - 0,4   │

ДС10   │16ГС            │ХН65МВ      │Хром - 1,5 - 1,8   │Помароч-

│                │            │Никель - 6,0 - 6,8 │но

│                │            │Молибден -         │

│                │            │1,4 - 1,8          │

│                │            │Вольфрам -         │

│                │            │0,2 - 0,5          │

ДС11   │16ГС            │Н70МФ       │Никель - 6,4 - 7,0 │Помароч-

│                │            │Хром - не более 0,2│но

│                │            │Молибден -         │

│                │            │2,4 - 3,0          │

│                │            │Ванадий -          │

│                │            │0,1 - 0,2          │

ДС12   │16ГС            │ХН78Т       │Хром - 1,8 - 2,4   │Помароч-

│                │            │Никель - 7,0 - 7,6 │но

ДС13   │ВСт3, 20К       │Монель:     │Никель -           │Помароч-

│                │НМЖМц       │6,0 - 10,0         │но

│                │28-2,5-1,5  │Медь - 2,6 - 3,0   │

ДС14   │ВСт3, 10        │Никель      │Никель - 10,0      │Помароч-

│                │            │                   │но

## 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

3.1. Вторичные черные металлы предъявляются к приемке партиями.

3.2. Партией считается количество вторичных черных металлов одного вида и одной группы или марки, отгружаемое в одной единице транспортных средств и сопровождаемое одним документом о качестве.

Партией лома и отходов высоколегированной стали и специальных сплавов считается количество лома и отходов, отгружаемое в одной единице упаковки.

3.3. Приемка вторичных черных металлов должна производиться по массе металла. Скидка массы на засоренность безвредными примесями и маслом должна производиться в соответствии с фактической засоренностью, определенной при приемке.

3.4. Для проверки соответствия вторичных черных металлов требованиям настоящего стандарта по их составу, степени чистоты, габаритам, массе, плотности, осыпаемости и предельному содержанию легирующих элементов от партии отбирают пять пакетов или брикетов, а для остальных видов лома и отходов отбор проб производят по соглашению сторон.

3.5. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб или удвоенной выборке, взятых от той же партии. Результаты повторных испытаний являются окончательными и распространяются на всю партию.

## 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

4.1. Состав предъявленной к приемке партии вторичных черных металлов проверяют визуально.

4.2. Засоренность вторичных черных металлов безвредными примесями и маслом определяют по соглашению потребителя с поставщиком методами, обеспечивающими правильное определение величины засоренности.

Засоренность проверяют посредством взвешивания отобранных проб.

4.3. Засоренность пакетов и брикетов безвредными примесями и маслом проверяют после разрушения методом разбивки или резки.

4.4. Для определения габаритов и массы вторичных черных металлов производят их измерение и взвешивание. Плотность пакетов и брикетов определяют как отношение массы пакета или брикета к его объему.

4.5. Для определения осыпаемости брикетов производят трехкратное сбрасывание их (свободным падением) с высоты 1,5 м на металлическую или бетонную плиту, при этом они не должны осыпаться более чем на 10%. Из сбрасываемых пяти брикетов испытание должны выдержать не менее четырех брикетов. При неудовлетворительных результатах испытания из повторно сбрасываемых 10 брикетов испытание должны выдержать восемь брикетов.

4.6. Для определения содержания легирующих элементов и других элементов, ограниченных в соответствующих стандартах, пробы отбирают не менее чем из пяти мест партии.

Допускаемое в двух пробах отклонение по химическому составу в содержании отдельного элемента не должно превышать 15% от нижнего или верхнего пределов исследуемой группы, указанной в табл. 5.

За результат анализа принимают среднее арифметическое результатов всех определений, которое должно быть в пределах исследуемой группы.

Примечание. Отбор проб в пакетах и брикетах производят с наружной и внутренней частей после разреза.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12358-82 Постановлением Госстандарта РФ от 11.09.2002 N 331-ст с 1 мая 2003 года введен в действие ГОСТ 12358-2002.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12351-81 Постановлением Госстандарта РФ от 09.03.2004 N 148-ст с 1 января 2005 года введен в действие ГОСТ 12351-2003.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12345-88 Постановлением Госстандарта РФ от 28.08.2001 N 356-ст с 1 марта 2002 года введен в действие ГОСТ 12345-2001.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12344-88 Постановлением Госстандарта РФ от 20.01.2004 N 24-ст с 1 сентября 2004 года введен в действие ГОСТ 12344-2003.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 12361-82 Постановлением Госстандарта РФ от 11.09.2002 N 331-ст с 1 мая 2003 года введен в действие ГОСТ 12361-2002.

4.7. Химический состав вторичных черных металлов определяют по ГОСТ 12344-88, ГОСТ 12345-88, ГОСТ 12346-78, ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12349-83, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12351-81, ГОСТ 12352-81, ГОСТ 12353-78, ГОСТ 12354-81, ГОСТ 12355-78, ГОСТ 12356-81, ГОСТ 12357-84, ГОСТ 12358-82, ГОСТ 12359-81, ГОСТ 12360-82, ГОСТ 12361-82, ГОСТ 12362-79, ГОСТ 12363-79, ГОСТ 12364-84, ГОСТ 12365-84 (для стали), ГОСТ 28473-90 и по ГОСТ 2604.1-77, ГОСТ 2604.2-86, ГОСТ 2604.3-83, ГОСТ 2604.4-87, ГОСТ 2604.5-84, ГОСТ 2604.6-77, ГОСТ 2604.7-84, ГОСТ 2604.8-77, ГОСТ 2604.9-83, ГОСТ 2604.10-77, ГОСТ 2604.11-85, ГОСТ 2604.13-82, ГОСТ 2604.14-82 (для чугуна) или иными методами, обеспечивающими необходимую точность определения.

4.8. При обнаружении в пробе или выборке легирующих элементов, не указанных в данной группе, партия относится к этой группе, если содержание каждого из этих элементов не превышает верхнего предела, предусмотренного для марок стали соответствующими стандартами или другой нормативно-технической документации.

## 5. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1. Каждая партия вторичных черных металлов должна сопровождаться документом, удостоверяющим их соответствие требованиям настоящего стандарта и включающим:

а) наименование предприятия-отправителя;

б) категорию, вид, группу или марку, общую массу лома и отходов и массу металла данной партии;

в) дату отправки;

г) номер вагона;

д) содержание легирующих элементов по фактическому анализу (для легированного металла), а для шихтовых слитков, кроме того, - содержание углерода, фосфора и остаточное содержание никеля и меди.

Партия вторичных черных металлов, отгружаемая с предприятий, использующих в производственном процессе радиоактивные вещества, должна сопровождаться документом о дезактивации.

В отгрузочных документах должна быть сделана надпись: для легированных лома и отходов - "Лом легированный для переплавки" или "Лом легированный для переработки", для углеродистых - "Лом углеродистый для переплавки" или "Лом углеродистый для переработки".

(Измененная редакция, Изм. N 3).

5.2. Лом и отходы высоколегированной стали и специальных сплавов должны отгружаться в упакованном виде в специализированных контейнерах по нормативно-технической документации. При этом к партии лома и отходов, кроме отгрузочного и сопроводительного документов, прикладывают маркировочный ярлык, на котором указывают массу, группу отходов или марку металла.

КонсультантПлюс: примечание.

Взамен ГОСТ 14192-77 Постановлением Госстандарта РФ от 18.06.1997 N 219 с 1 января 1998 года введен в действие ГОСТ 14192-96.

Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192-77.

(Измененная редакция, Изм. N 3, 4).

5.3. Поставляемые шихтовые слитки должны маркироваться поштучно с указанием номера плавки.

5.4. Вторичные черные металлы должны храниться раздельно по видам и группам или маркам.

При хранении металлические лом и отходы не должны смешиваться с неметаллическими материалами.

5.5. Замасленная стружка должна размещаться в отвалах на участке площадки, оборудованном отстойниками для масла, или в бункерах со стоком масла.

5.6. Вторичные черные металлы, в том числе пакеты, транспортируют навалом.

5.7. Вторичные черные металлы транспортируют транспортом всех видов в открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Погрузка в вагоны и размещение в них вторичных черных металлов осуществляются в соответствии с техническими условиями погрузки и крепления грузов, утвержденных МПС СССР.

5.6, 5.7. (Введены дополнительно, Изм. N 4).

## 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Предприятия, организации и хозяйства, заготавливающие, сдающие, перерабатывающие и переплавляющие вторичные черные металлы, а также отгружающие или производящие их перегрузку в портах и прочих пунктах, должны проверять все вторичные черные металлы на взрывобезопасность и удалять из них все предметы, содержащие взрывоопасные горючие и легковоспламеняющиеся вещества.

Проверка металлолома, сдаваемого школами, больницами и т.п. учреждениями, должна производиться заготовительными организациями.

6.2. Обезвреженные взрывоопасные предметы должны соответствовать следующим требованиям.

6.2.1. Боеприпасы (снаряды, мины, боеголовки, авиабомбы и т.п.) не должны иметь взрывательных устройств, должны быть с открытым очком, вывинченным дном и с пустой камерой; внутренняя поверхность их должна быть очищена от взрывчатых веществ и специальных составов; в шрапнельных станках и реактивных минах внутренняя перегородка (диафрагма) должна быть удалена.

6.2.2. Стволы артиллерийского и стрелкового вооружения должны быть с открытыми сквозными каналами или деформированными у конца ствола и казенной части (ствольной коробки) до сложного изгиба.

6.2.3. Магазинные коробки артиллерийского и стрелкового вооружения должны быть открытыми и пустыми или с помятостями (до трещин).

6.2.4. Артиллерийские гильзы и гильзы стрелкового оружия не должны иметь средств воспламенения (капсюльных втулок, гальванических и гальваноударных трубок и т.п.) и остатков пороховых зарядов.

6.2.5. Все виды военной техники, сдаваемые в металлолом воинскими частями, должны быть списаны в соответствии с установленным порядком МО СССР, разбракованы, разобраны и освобождены от горючих и смазочных веществ, а находящиеся в них боеприпасы, твердые топлива, инициирующие и другие взрывчатые вещества должны быть удалены; жидкость из цилиндров гидравлических, тормозных, противооткатных и других устройств должна быть слита.

6.2.6. Сосуды всех типов и размеров (баллоны, бочки и т.п.) и все полые предметы (цилиндры двигателей и т.п.) должны быть очищены от содержимого (а в зимнее время - от льда и снега) и доступны для осмотра внутренней поверхности; горловины баллонов должны быть открыты, а на их корпусе должно быть прорезано второе отверстие; днища бочек и других емкостей должны быть вскрыты.

6.2.7. Емкости узлов машин (двигатели, коробки передач и т.п.) должны быть освобождены от остатков горючих и смазочных веществ.

6.2.8. Станины, поддоны, металлоконструкции и другие массивные предметы, подвергшиеся взрывному дроблению, не должны иметь невзорванных зарядов или их остатков.

6.3. При обнаружении необезвреженных боеприпасов дальнейшая работа с металлоломом должна быть приостановлена и должны быть приняты меры к их удалению, обезвреживанию или уничтожению представителями воинской части.

6.4. Проверка лома и отходов черных металлов на взрывобезопасность и удаление из них взрывоопасных предметов (кроме указанных в п. 6.3) должны производиться под руководством лица <*>, прошедшего специальную подготовку и имеющего соответствующее удостоверение.

---------------------------------

<*> Далее по тексту "пиротехник".

6.5. Для удаления и транспортирования взрывоопасных предметов должны выделяться рабочие, прошедшие специальное обучение, которые перед началом работ должны быть проинструктированы в установленном порядке о мерах предосторожности при проведении этих работ.

6.6. Разделка и отгрузка металлолома, указанного в пп. 6.2.1 - 6.2.5, должны производиться отдельно от прочего лома.

6.7. Каждое транспортное средство с вторичными черными металлами должно сопровождаться документом, удостоверяющим их взрывобезопасность.

Форма удостоверения о взрывобезопасности лома и отходов черных металлов приведена в обязательном Приложении 3.

6.8. Выгрузка и проверка поступивших на предприятие лома и отходов на взрывобезопасность в соответствии с требованиями, изложенными в п. 6.2, должны производиться под руководством пиротехника. О проверке должна быть сделана запись в книге учета поступившего на предприятие лома с указанием наименования предприятия (организации)-отправителя; номеров накладной и удостоверения о взрывобезопасности, фамилии пиротехника с его подписью. Взрывобезопасность пакетов обеспечивает отправитель.

6.9. Непроверенные вторичные черные металлы не должны смешиваться с прошедшими проверку и не могут быть допущены к переработке или использованию в качестве металлической шихты.

6.10. Все работы, связанные с проверкой вторичных черных металлов на взрывобезопасность и их обезвреживанием, должны производиться при освещенности не менее 30 лк.

6.11. Обнаруженные при проверке вторичных черных металлов взрывоопасные предметы (кроме указанных в п. 6.3) должны быть изъяты и направлены в сопровождении пиротехника на временное хранение или обезвреживание.

6.12. При обнаружении взрывоопасных предметов должен быть составлен акт, форма которого приведена в обязательном Приложении 4.

6.13. Взрывобезопасность поставляемого металлолома обеспечивает отправитель, а взрывобезопасность принятого лома (исключая пакеты) - получатель.

6.14. Металлолом, подлежащий переработке различными способами (газовой и ножничной резкой, пакетированием, дроблением и т.п.) должен быть проверен на взрывобезопасность в соответствии с требованиями, изложенными в п. 6.2.

6.15. Непосредственно перед загрузкой в мульды, совки и бадьи лом и отходы должны быть проверены на взрывобезопасность в соответствии с требованиями, изложенными в п. 6.2. О проверке должна быть сделана запись в книгу учета металлической шихты с подписью пиротехника, производившего проверку.

6.1 - 6.15. (Введен дополнительно, Изм. N 2).

6.16. Хранение взрывоопасных предметов (кроме указанных в п. 6.3) производится в хранилищах, построенных в соответствии с требованиями "Единых правил безопасности при взрывных работах", утвержденных Госгортехнадзором СССР.

Хранилища должны быть расположены на расстоянии не менее 30 м от зданий, сооружений и путей сообщения. Срок хранения - не более 15 сут.

В хранилищах и на расстоянии менее 30 м от них запрещается пользоваться открытым огнем и производить газоэлектросварочные работы.

Хранилища должны быть обеспечены молниезащитой и противопожарным инвентарем в соответствии с действующими нормами и правилами.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

6.17. Поступившие в хранилища взрывоопасные предметы должны укладываться в устойчивом положении, исключающем возможность их падения.

6.18. Обезвреживание или уничтожение военного взрывоопасного металлолома и баллонов с неизвестным содержанием должно производиться соответствующими войсковыми частями в установленном порядке.

6.17, 6.18. (Введены дополнительно, Изм. N 2).

# Приложение 1

Справочное

ГРУППЫ И МАРКИ ЛЕГИРОВАННЫХ ЛОМА И ОТХОДОВ,

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ

ВТОРИЧНЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

──────────────────────┬──────────────────────────────────────────

Наименование вида   │        Обозначение группы и марки

──────────────────────┼──────────────────────────────────────────

Брикеты N 1 и 2 из   │ Б3, Б4, Б5, Б13, 38Х2МЮА (38ХМЮА)

стальной стружки      │

Пакеты N 1 и лом для │ Любой группы или марки, указанной в

пакетирования N 1     │настоящем стандарте

Стальные канаты и    │ Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б8, Б9, Б10, Б11,

проволока             │Б12, Б13, Б15, Б16, Б18, Б19, Б21, Б24,

│Б25, Б26, Б32, Б33, Б34, Б37, Б42, Б43,

│Б53, Б59, 38Х2МЮА (38ХМЮА), Х12М, ЭП589,

│95X18 (9X18, ЭИ229), ЭП609, 25Х13Н2

│(2Х14Н2, ЭИ474), 80Х20НС (ЭИ922), ЭП263,

│0Х18Н12ТФ (ЭИ953), ЭП517, 37Х12Н8Г8МФБ

│(4Х12Н8Г8МФБ, ЭИ481), 40Х15Н7Г7Ф2МС

│(4Х15Н7Г7Ф2МС, ЭИ388), 10Х11Н23Т3МР

│(Х12Н22Т3МР, ЭП33, 40Н, 42Н (Н42, ЭП318),

│45Н, 36Н (Н36, Н36Л), 36ХНТЮ (ЭИ702),

│42ХНТЮ (Н41ХТ), 44НХТЮ (Н43ХТ), НИМ028,

│НИМ025 (ЭИ639), ХН78Т (ЭИ435), Х15Н60,

│Н20Н80

(Измененная редакция, Изм. N 2).

# Приложение 2

Справочное

ВИДЫ ВТОРИЧНЫХ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ШИХТЫ В

РАЗЛИЧНЫХ ПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТАХ

───────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────

Плавильные   │   Виды вторичных черных металлов    │  Условное

агрегаты    │                                     │обозначение

───────────────┼─────────────────────────────────────┼────────────

1. Конверторы │Стальные лом и отходы N 3            │3А, 3Б

│Пакеты N 1     |                     │8А, 8Б

│Пакеты N 2      >без тружки         │9А

│Пакеты N 3     |                     │10А

│Брикеты N 1 из стальной стружки      │6А

2. Мартенов-  │Стальные лом и отходы N 3            │3А, 3Б

ские печи      │Пакеты N 1                           │8А, 8Б

│Пакеты N 2                           │9А

│Пакеты N 3                           │10А

│Брикеты N 1 из стальной стружки      │6А, 6Б

│Брикеты N 2 из стальной стружки      │7А, 7Б

│Стальная стружка N 2                 │15А, 15Б

│Стальные канаты и проволока          │13А, 13Б

3. Дуговые    │                                     │

электропечи:   │                                     │

а) емкостью   │Стальные лом и отходы N 2            │2А, 2Б

до 20 т        │Стальные лом и отходы N 4            │4А, 4Б

│Брикеты N 1 из стальной стружки      │6А, 6Б

│Пакеты N 1 | Размерами не более      │8А, 8Б

│Пакеты N 2  > 600 x 600 x 800 мм,    │9А

│Пакеты N 3 | без стружки             │10А

б) емкостью   │Стальные лом и отходы N 3            │3А, 3Б

свыше 20 т     │Брикеты N 1 из стальной стружки      │6А, 6Б

│Брикеты N 2 из стальной стружки      │7А, 7Б

│Пакеты N 1 | Размерами не более      │8А, 8Б

│Пакеты N 2  > 600 x 600 x 800 мм,    │9А

│Пакеты N 3 |                         │10А

│Стальные канаты и проволока          │13А, 13Б

4. Индукцион- │                                     │

ные электро-   │                                     │

печи:          │                                     │

а) для вып-   │Стальные лом и отходы N 1            │1А

лавки стали    │Стальные лом и отходы N 4            │4А, 4Б

│Брикеты N 1 из стальной стружки      │6А, 6Б

б) для        │Стальные лом и отходы N 1            │1А

выплавки       │Стальные лом и отходы N 2            │2А

чугуна         │Стальные лом и отходы N 4            │4А

│Брикеты N 1 из стальной стружки      │6А

│Брикеты N 2 из стальной стружки      │7А

│Стальная стружка N 1                 │14А

│Чугунные лом и отходы N 1            │17А, 17Б

│Чугунные лом и отходы N 2            │18А

│Брикеты из чугунной стружки          │23А

│Чугунная стружка                     │24А, 24Б

5. Ваграночные│Чугунные лом и отходы N 1            │17А, 17Б

печи           │Чугунные лом и отходы N 2            │18А

│Чугунные лом и отходы N 3            │19А

│Стальные лом и отходы N 1            │1А

│Брикеты N 1 из стальной стружки      │6А

│Брикеты N 2 из стальной стружки      │7А

│Брикеты из чугунной стружки          │23А

6. Доменные   │Доменный присад                      │25А, 25Б

печи           │Окалина прокатного и кузнечного      │27А

│производства                         │

│Сварочный шлак                       │28А

7. Ферро-     │Стальная стружка N 1                 │14А

сплавные печи  │                                     │

# Приложение 3

Обязательное

__________________________________________________________________

(министерство, ведомство)

__________________________________________________________________

(наименование предприятия-сдатчика)

Составляется в двух экземплярах. Один экземпляр с накладной

направляется получателю, а второй - остается у отправителя.

УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____

о взрывобезопасности лома и отходов черных металлов

"_____" _____________________ 19____ г.

Получатель лома и отходов ____________________________________

Наименование лома и отходов __________________________________

Масса _____________________________ тонн

Вагон (автомобиль) N ____________ накладная N ________________

Указанные лом и отходы соответствуют требованиям ГОСТ 2787-75,

являются взрывобезопасными и могут  быть допущены к  переработке и

использованию в качестве металлической шихты.

Ответственный представитель

предприятия-сдатчика           ___________   _________________

(подпись,       инициалы и

печать)         фамилия)

# Приложение 4

Обязательное

__________________________________________________________________

(министерство, ведомство)

__________________________________________________________________

(наименование предприятия-сдатчика)

Составляется в трех экземплярах.

Направляется:  один   экземпляр -  отправителю  с копиями  его

накладной   и   удостоверения   о   взрывобезопасности,  второй  -

техническому  инспектору  труда  отправителя,  а третий - остается

на предприятии.

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер

______________________

"___" ___________ 19__г.

АКТ N _____

об обнаружении взрывоопасных предметов

при проверке лома и отходов черных металлов

"___" ___________ 19__г.

Отправитель лома и отходов ___________________________________

Наименование лома и отходов __________________________________

Масса _________________ тонн

Вагон (автомобиль) N _________________________________________

Накладная N ___________ дата прибытия "_____________" 19___ г.

Удостоверение о взрывобезопасности N___ от "________" 19___ г.

_____________________________________________________________

Проверкой установлено: _______________________________________

(подробно описать каждый взрывоопасный

предмет)

Представитель администрации

предприятия-получателя _____________     _____________________

(подпись)        (инициалы и фамилия)

Пиротехник             _____________     _____________________

(подпись)        (инициалы и фамилия)

Приложения 3, 4 (Введены дополнительно, Изм. N 2).