# Введен

Постановлением

Госстандарта России

от 23 августа 2002 г. N 311-ст

Дата введения -

1 января 2003 года

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАКУЛАТУРА БУМАЖНАЯ И КАРТОННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

WASTE PAPER AND BOARD. SPECIFICATIONS

ГОСТ 10700-97

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования

от 27.12.2004 N 126-ст)

## Предисловие

1. Разработан МТК 144; Украинским государственным научно-исследовательским институтом целлюлозно-бумажной промышленности (УкрНИИБ).

Внесен Межгосударственным советом Украины по стандартизации, метрологии и сертификации.

2. Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 11 от 23 апреля 1997 г.).

За принятие проголосовали:

┌─────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐

│  Наименование государства   │Наименование национального органа │

│                             │         по стандартизации        │

├─────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤

│Азербайджанская Республика   │Азгосстандарт                     │

│Республика Армения           │Армгосстандарт                    │

│Республика Беларусь          │Госстандарт Республики Беларусь   │

│Республика Казахстан         │Госстандарт Республики Казахстан  │

│Кыргызская Республика        │Кыргызстандарт                    │

│Республика Молдова           │Молдовастандарт                   │

│Российская Федерация         │Госстандарт России                │

│Республика Таджикистан       │Таджикгосстандарт                 │

│Туркменистан                 │Главная госинспекция Туркменистана│

│Республика Узбекистан        │Узгосстандарт                     │

│Украина                      │Госстандарт Украины               │

└─────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘

3. Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 23 августа 2002 г. N 311-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 10700-97 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 2003 г.

4. Взамен ГОСТ 10700-89.

## 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на макулатуру бумажную и картонную, применяемую в качестве вторичного сырья для переработки на бумагу, картон и другие изделия в народном хозяйстве и поставляемую на экспорт.

Стандарт не распространяется на макулатуру несортированную.

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.001-82. Система стандартов безопасности труда. Основные положения

ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.004-91. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.012-90. Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018-93. Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования

ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление

ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.3.002-75. Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности

ГОСТ 12.4.009-83. Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

ГОСТ 1641-75. Бумага. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

ГОСТ 2715-75. Сетки металлические проволочные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 2874-82 <*>. Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством

--------------------------------

<*> На территории Российской Федерации действуют СанПиН 2.1.4.559-96.

ГОСТ 3282-74. Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 3560-73. Лента стальная упаковочная. Технические условия

ГОСТ ГОСТ 7328-2001. Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2004 N 126-ст)

--------------------------------

Сноска исключена. - Изменение N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2004 N 126-ст.

ГОСТ 13525.19-91. Бумага и картон. Определение влажности. Метод высушивания в сушильном шкафу

ГОСТ 14192-96. Маркировка грузов

ГОСТ 24104-2001. Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2004 N 126-ст)

--------------------------------

Сноска исключена. - Изменение N 1, утв. Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2004 N 126-ст.

## 3. Классификация, основные параметры

3.1. Макулатуру следует разделять на три группы:

группа А - высокого качества;

группа Б - среднего качества;

группа В - низкого качества.

3.2. Макулатура каждой группы в зависимости от состава, источников поступления, цвета и способности к роспуску должна соответствовать маркам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

┌───────┬─────────┬──────────────────────────────────────────────┐

│Группа │  Марка  │                    Состав                    │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│А      │МС-1А    │Отходы производства белой бумаги (кроме       │

│       │         │газетной): бумага для печати, писчая,         │

│       │         │чертежная, рисовальная, основа                │

│       │         │светочувствительной бумаги и другие виды      │

│       │         │белой бумаги                                  │

│       │МС-2А    │Отходы производства всех видов белой бумаги в │

│       │         │виде обрезков с линовкой и черно-белой или    │

│       │         │цветной полосой: бумага для печати, писчая,   │

│       │         │диаграммная, рисовальная                      │

│       │МС-3А    │Отходы производства бумаги из сульфатной      │

│       │         │небеленой целлюлозы: упаковочной, шпагатной,  │

│       │         │электроизоляционной, патронной, мешочной,     │

│       │         │основы абразивной, основы для клеевой ленты,  │

│       │         │а также перфокарты, бумажный шпагат, отходы   │

│       │         │производства электроизоляционного картона     │

│       │МС-4А    │Использованные мешки бумажные невлагопрочные  │

│       │         │(без битумной пропитки, прослойки и           │

│       │         │армированных слоев)                           │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│Б      │МС-5Б    │Отходы производства и потребления             │

│       │         │гофрированного картона, бумаги и картона,     │

│       │         │применяемых в его производстве                │

│       │МС-6Б    │Отходы производства и потребления картона     │

│       │         │всех видов (кроме электроизоляционного,       │

│       │         │кровельного и обувного) с черно-белой и       │

│       │         │цветной печатью                               │

│       │МС-7Б    │Использованные книги, журналы, брошюры,       │

│       │         │проспекты, каталоги, блокноты, тетради,       │

│       │         │записные книжки, плакаты и другие виды        │

│       │         │продукции полиграфической промышленности и    │

│       │         │бумажно-беловых товаров с однокрасочной и     │

│       │         │цветной печатью, без переплетов, обложек и    │

│       │         │корешков, изданные на белой бумаге            │

├───────┼─────────┼──────────────────────────────────────────────┤

│В      │МС-8В    │Отходы производства и потребления газет и     │

│       │         │газетной бумаги                               │

│       │МС-9В    │Бумажные гильзы, шпули (без стержней и        │

│       │         │пробок), втулки (без покрытия и пропитки)     │

│       │МС-10В   │Литые изделия из бумажной массы               │

│       │МС-11В   │Отходы производства и потребления бумаги и    │

│       │         │картона с пропиткой и покрытием:              │

│       │         │влагопрочные, битумированные, ламинированные, │

│       │         │а также бумажные мешки, изготовленные из      │

│       │         │бумаги указанных видов                        │

│       │МС-12В   │Отходы производства и потребления бумаги и    │

│       │         │картона черного и коричневого цветов, бумага  │

│       │         │с копировальным слоем, для вычислительной     │

│       │         │техники, бумага-подложка с нанесенным         │

│       │         │дисперсным красителем разных оттенков, а      │

│       │         │также кровельный картон                       │

│       │МС-13В   │Отходы производства и потребления различных   │

│       │         │видов картона, белой и цветной бумаги (кроме  │

│       │         │черного и коричневого цветов), обложечной,    │

│       │         │светочувствительной, в том числе запечатанной │

│       │         │на аппаратах множительной техники, афишной,   │

│       │         │обойной, пачечной, шпульной и др.             │

├───────┴─────────┴──────────────────────────────────────────────┤

│    Примечания.                                                 │

│    1. По согласованию  с  потребителем  допускается  в  составе│

│макулатуры марки МС-4А  наличие  бумажных мешков из-под каолина,│

│цемента, мела, соды, абсеста,  гипса,  минеральных  удобрений  и│

│других химических нетоксичных продуктов без остатка затариваемых│

│веществ.                                                        │

│    2. По согласованию  с  потребителем допускается в макулатуре│

│марок   МС-5Б,  МС-6Б  наличие   этикеток,   торговых   ярлыков,│

│трудноотделяемой бумажной клеевой и полимерной ленты.           │

│(п. 2 в  ред.  Изменения N 1,  утв. Приказом Ростехрегулирования│

│от 27.12.2004 N 126-ст)                                         │

└────────────────────────────────────────────────────────────────┘

3.3. Пример условного обозначения макулатуры марки МС-1А:

Макулатура, МС-1А, ГОСТ 10700-97.

## 4. Технические требования

4.1. Характеристики

4.1.1. Массовая доля примесей макулатуры других марок должна быть не более:

для марки МС-2А - 5% марки МС-7Б;

-"- МС-7Б - 5% марок МС-8В, МС-13В;

-"- МС-4А - 10% марки МС-5Б.

Допускаются по согласованию с потребителем примеси макулатуры более высоких марок с массовой долей не более 10%.

4.1.2. Макулатура, кроме марки МС-11В, не должна содержать фибру, мешки из-под сажи, проклеенные термопластическим клеем корешки книг, влагопрочные отходы бумаги и картона, непригодные для потребления как волокнистый материал, покрытые полиэтиленом и другими полимерными пленками, лаками, смолами, тканью, фольгой, парафинированные, битумированные, промасленные, гуммированные, металлизированные, пропитанные химическими веществами, с сургучом, наждачные, прелые и горелые.

4.1.3. Массовая доля загрязнений макулатуры не должна быть более:

0,5% - для макулатуры группы А;

1,0% - -"-            группы Б;

1,5% - -"-            группы В.

Макулатура не должна содержать загрязнений, приведенных в Приложении А.

4.1.4. Влажность макулатуры всех групп должна быть не более 15,0%.

4.1.5. Массу партии определяют исходя из влажности макулатуры 12,0%.

4.2. Упаковка

4.2.1. Макулатура должна быть упакована в кипы. В кипу упаковывают макулатуру одной марки; масса кипы - от 200 до 600 кг. Допускается по согласованию с потребителем упаковывание макулатуры в кипы массой менее 200 кг и более 600 кг, но не более 800 кг. Макулатура в кипе должна быть плотно спрессована.

4.2.2. Кипы должны быть обвязаны мягкой стальной проволокой диаметром (2,5 +/- 0,6) мм по ГОСТ 3282 или стальной упаковочной мягкой лентой по ГОСТ 3560 размером не более 0,5 мм х 20,0 мм.

Допускается по согласованию с потребителем использование других обвязочных материалов, обеспечивающих сохранность кип при транспортировании и хранении. Концы обвязочного материала должны быть заправлены под пояс. Число обвязочных поясов должно быть не менее четырех.

Допускается обкладка кип макулатуры картоном по действующим нормативным документам.

4.2.3. Допускается упаковывание макулатуры в рулонах. Конец бумажного полотна в рулоне должен быть плотно приклеен. Масса рулона - от 100 до 800 кг, ширина - от 380 до 2000 мм, диаметр - не более 900 мм.

4.3. Маркирование

4.3.1. На каждую кипу должен быть наклеен маркировочный ярлык, на котором четким печатным шрифтом должны быть нанесены следующие данные:

- наименование страны-отправителя;

- наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;

- условное обозначение (3.3);

- номер партии;

- номер кипы;

- масса кипы.

Допускается наносить маркировку краской, которая не смывается, с помощью трафарета или упаковочного пресса. Маркировка должна быть четкой.

4.3.2. Транспортная маркировка кип - по ГОСТ 14192 с использованием манипуляционных знаков N 3, 8.

4.3.3. Маркирование кип макулатуры для экспорта должно соответствовать требованиям настоящего стандарта, заказу-наряду внешнеторговой организации или документу, его заменяющему.

## 5. Требования безопасности и охраны окружающей среды

5.1. Макулатура является пожароопасной, взрывоопасной.

5.2. Общие требования безопасности - в соответствии с ГОСТ 12.0.001 и ГОСТ 12.3.002; требования к производственному оборудованию - в соответствии с ГОСТ 12.2.003; требования пожарной безопасности - в соответствии с ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.018.

5.3. Вид пожарной техники для защиты от пожаров - согласно ГОСТ 12.4.009. В качестве средств тушения пожаров должны использоваться огнетушители по действующим нормативным документам, песок, кошма.

5.4. Макулатура при использовании не выделяет вредных веществ, в воздушной среде и в присутствии других веществ не образует вредных соединений.

5.5. Макулатура токсического действия не оказывает; класс опасности - IV по ГОСТ 12.1.007. ПДК по ГОСТ 12.1.005 - 6 мг/куб. м (по пыли).

5.6. Оборудование должно быть заземлено согласно ГОСТ 12.1.030. Уровень шума должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003, вибрации - ГОСТ 12.1.012.

5.7. Помещения должны освещаться согласно СНиП 11-4-79 [1]. Снабжение производственных и лабораторных помещений питьевой водой должно быть обеспечено в соответствии с требованиями ГОСТ 2874.

5.8. Контроль за состоянием воздуха в рабочей зоне должен осуществляться согласно требованиям ГОСТ 12.1.005 по методикам, которые утверждены органами государственного санитарного надзора.

5.9. Выбросы в атмосферу и сточные воды отсутствуют.

5.10. Макулатура, пришедшая в негодность по каким-либо причинам, должна вывозиться в места утилизации, согласованные с органами санитарно-эпидемиологической службы.

## 6. Правила приемки

6.1. Макулатуру принимают партиями. За партию принимают количество макулатуры одной марки, оформленное одним документом, который должен содержать:

- наименование предприятия-заготовителя и (или) его товарный знак;

- условное обозначение (3.3);

- массу нетто;

- дату;

- соответствие требованиям настоящего стандарта.

Допускается формирование партии из макулатуры не более трех марок, при этом макулатура классифицируется как марка МС-13В.

6.2. Макулатура должна быть принята отделом технического контроля предприятия-заготовителя.

6.3. Для контроля качества макулатуры из разных мест партии отбирают пробу: 5% от партии массой до 10 т и 3% от партии массой свыше 10 т, но не менее одной кипы.

6.4. Определение массовой доли примесей и загрязнений (7.3, 7.4) проводят в случае разногласий между заготовителем и потребителем.

6.5. При получении неудовлетворительных результатов испытания хотя бы по одному показателю по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке. Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

## 7. Методы контроля

7.1. Отбор и подготовка проб

От  каждой  кипы,  отобранной по 6.3, отбирают пробу массой не

менее  20  кг,  которую  взвешивают  на  весах  по  ГОСТ  24104  с

наибольшим  пределом  измерения  50 кг, среднего класса точности и

набором гирь (1 кг  - 20 кг) М  по ГОСТ 7328. Отобранные  из  всех

2

кип  пробы  перемешивают  и  помещают на сеточный стол размером не

менее 1500 х 400 мм, снабженный  металлической  сеткой  с ячейками

площадью 1 кв. см по ГОСТ  2715  и  выдвижным ящиком  для  мусора.

Объединенную пробу макулатуры необходимо  перетрясти  и  перебрать

на   столе, рассортировав   ее  по  составу,  отделяя  макулатуру,

непригодную для переработки, а  также  загрязнения  в  специальные

корзины.

(в    ред.   Изменения N 1,   утв.   Приказом  Ростехрегулирования

от 27.12.2004 N 126-ст)

7.2. Определение марка макулатуры

По составу отсортированных бумаги и картона визуально определяют марку макулатуры в соответствии с таблицей 1, с учетом допускаемой массовой доли примесей.

7.3. Определение массовой доли примесей макулатуры других марок

Отобранные в отдельную тару примеси других марок взвешивают на

весах  по  ГОСТ  24104  с  наибольшим  пределом взвешивания 50 кг,

среднего  класса точности и набором гирь (1 кг - 20 кг) М  по ГОСТ

2

7328.

(в    ред.   Изменения N 1,   утв.   Приказом  Ростехрегулирования

от 27.12.2004 N 126-ст)

Массовую долю примесей макулатуры других марок Д в процентах вычисляют по формуле:

m  х 100

1

Д = --------,                       (1)

m

2

где:

m  - масса примесей, кг;

1

m  - масса объединенной пробы, кг.

2

Результат округляют до целого числа.

7.4. Определение массовой доли загрязнений

Отделенные  после сортирования загрязнения взвешивают на весах

по  ГОСТ  24104  с наибольшим пределом взвешивания 50 кг, среднего

класса точности и набором гирь (1 г - 500 г) М  по ГОСТ 7328.

1

(в    ред.   Изменения N 1,   утв.   Приказом  Ростехрегулирования

от 27.12.2004 N 126-ст)

Массовую долю загрязнений З в процентах вычисляют по формуле:

m  х 100

3

З = ---------,                      (2)

m

2

где m  - общая масса отделенных загрязнений, кг.

3

Результат округляют до целого числа.

7.5. Контроль 4.1.2 - визуально.

7.6. Определение влажности

Для  определения  влажности  в полиэтиленовый пакет из четырех

мест   каждой  кипы,  отобранной  по  6.3,  на  верхней  и  нижней

поверхности и на глубине 20 - 30 см берут пробы массой (50 +/- 10)

г. Пробы объединяют и перемешивают. Из объединенной пробы отбирают

навеску массой (200 +/- 10) г, которую взвешивают на весах по ГОСТ

24104  с  наибольшим  пределом взвешивания 1,0 кг, среднего класса

точности и набором гирь (1 г - 500 г) М  по ГОСТ 7328.

1

(в    ред.   Изменения N 1,   утв.   Приказом  Ростехрегулирования

от 27.12.2004 N 126-ст)

Влажность макулатуры определяют по ГОСТ 13525.19.

7.7. Определение массы партии

Массу партии макулатуры m в килограммах вычисляют по формуле:

100,0 - W

m = ------------ х m ,                 (3)

(100,0 - W )    ф

1

где:

W - фактическая влажность, %;

m  - масса партии макулатуры при фактической влажности, кг;

ф

W  - расчетная влажность, %; W  = 12,0%.

1                            1

Результат округляют до целого числа.

## 8. Транспортирование и хранение

8.1. Транспортирование и хранение - по ГОСТ 1641 со следующими дополнениями.

8.1.1. Допускается транспортирование макулатуры в открытых транспортных средствах, при этом она должна быть защищена от атмосферных осадков брезентом, полиэтиленовой пленкой и т.п.

8.1.2. Перевозка по железной дороге осуществляется повагонными отправками макулатуры одной партии. Допускается по согласованию с потребителем перевозка двух партий с их разграничением.

8.1.3. Макулатура должна храниться по маркам в контейнерах на оборудованных площадках, складах, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги.

# Приложение А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

А.1. Загрязнения на бумажной (картонной) основе:

- пергамент и пергаментная бумага;

- чертежная калька;

- металлизированная бумага (картон) и изделия из нее;

- бумага (картон), покрытая лаками, красками и синтетическими материалами;

- бумага (картон), пропитанная синтетическими смолами;

- бумага (картон), пропитанная жирами;

- фотобумага;

- многослойная бумага с тканью (например, марлей);

- бумага со вставками из вискозной фольги или пергаментной бумаги;

- обложки из макулатурного картона с полотном, фольгой и синтетическими материалами;

- окрашенные водостойкие виды бумаги (картона).

А.2. Химические и другие виды загрязнений:

- краски типографские флуоресцентные, магнитные, металлические, жирные печатные надписи;

- толстые металлические соединения (например, замки для папок), проволока, металлическая лента, скрепки;

- строительные материалы: цемент, гипс, гравий, формовочные массы, камни, кирпичи и др.;

- минералы (мел и др.);

- химикаты (удобрения, краски, детергенты и др.);

- остатки пищевых продуктов и кормов;

- песок, пыль, грязь, земля;

- остатки табака.

Примечание - Из водостойких неокрашенных видов бумаг к загрязнениям относят бумаги для географических карт и банкнот.

# Приложение Б

(справочное)

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] СНиП 11-4-79. Строительные нормы и правила. Естественное и искусственное освещение